SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT  BUDOWLA

KOD CPV       -      45453000-7

BRANŻA:                 Roboty budowlane

OBIEKT:                  Budynek Strażnicy OSP.

ADRES:                      Bocheniec,  gm.  Małogoszcz

Działka nr 295/3

INWESTOR:             Gmina Małogoszcz

28-366 Małogoszcz

Ul. Jaszowskiego 3A

Opracował:                       inż. bud. ląd. Stanisław Jach

Upr. Bud. KL-73/86

Ś.O.I.I.B. SWK/BO/0115/06

Marzec, 2015 rok

1.

WYKAZ

SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH  WYKONANIA  I  ODBIORU

strona

1. B-00.00     Wymagania Ogólne Wykonanie i odbioru robót                          2,- do   9,-

2. B-01.00      Roboty rozbiórkowe                                                                     10,-  do   11,-

3. B-02.00      Zbrojenie                                                                                       12,-  do   14,-

4. B-03.00      Betonowanie – beton konstrukcyjny i podkładowy                  15,-  do   18,-

5. B-04.00      Elementy prefabrykowane                                                          19,-  do   20,-

6. B-05.00      Roboty murowe                                                                            21,-  do   24,-

7. B-06.00      Wykonanie konstrukcji drewnianych                                        25,-  do   27,-

8. B-07.00       Pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury                 28,-  do   31,-

9. B-08.00       Roboty elewacyjne                                                                       32,-  do   40,-

10. B-09.00     Stolarka okienne i drzwiowa                                                       41,-  do   43,-

11. B-10.00     Izolacje                                                                                          44,-  do   46,-

12. B-11.00     Podłoża i posadzki                                                                        47,- do   51,-

13. B-12.00    Tynki i okładziny wewnętrzne                                                     52,-  do   55,-

14. B-13.00    Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych                                       56,- do   60,-

15. B-14.00     Roboty malarskie                                                                           61,- do   65,-

16. B-15.00      Instalacje elektryczne                                                                  66,-  do   68,-

2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B-00.00

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych budynku strażnicy OSP w Bocheńcu.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych obejmujący w szczególności wymagania : właściwości materiałów , sposobu wykonania i oceny  prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

Ustalenia   zawarte w niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

1.4.Określenia podstawowe:

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książka obmiarów.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna, wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - książka opatrzona pieczęcią Zamawiającego z ponumerowanymi stronami, służy do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru – kompetentny, niezależny, organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości  wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.

Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty.

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z realizacją zadania.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienia w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwymi dla danego zadania.

3.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, szczegółowymi instrukcjami producentów, wytycznymi ITB, ogólnymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami i poleceniami Zamawiającego.

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji.

Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić z Zamawiającym przed przetargiem.

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnionymi prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy.

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie

w terminie określonym w umowie o wykonanie robót.

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne  związane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i instrukcjami  Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany użyć materiałów i wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję i przekaże ją Wykonawcy.

1.5.3.  Warunki zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy oraz wszystkie materiały i elementy wyposażenia użyte do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizację umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenie, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie terenu, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki i urządzenia niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączone w cenę ofertową za przedmiot umowy.

Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 roku wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlanej.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami  (wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót);

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;

4.

- przekroczeniem norm hałasu;

- możliwością powstania pożaru.

Dlatego w okresie realizacji, do czasu zakończenia robót Wykonawca  będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy , jak i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Opłaty i kary za przekroczenie norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska  w trakcie realizacji robót obciążają wykonawcę.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa i ochrona zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi wyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczane w cenę umowną.

Wykonawca będzie przestrzegał i stosował się do  przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie zaplecza budowy, w maszynach i pojazdach , wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez jego personel.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które są w sposób trwały szkodliwe dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe z odzysku lub pochodzące z recyklingu użyte do realizacji robót muszą mieć aprobatę techniczną wydana przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie potwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiałów na środowisko. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na-, nad- i podziemnych zgodnych z informacją wg planu lokalizacji dostarczonego przez Zamawiającego, oraz zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Ponadto wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi, urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu budowy, oraz uzyska niezbędne zezwolenia od właściwych władz na przewóz nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

2. MATERIAŁY

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót.

5.

Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym – ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami  wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:

- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.

Jeśli Wykonawca wbuduje materiały niespełniające wymagań jakościowych musi liczyć się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem oraz zachowały swoja jakość i właściwość. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i muszą one w każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną zużyte.

Po zakończeniu robót miejsce czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

UWAGA:

Nazwy własne materiałów i urządzeń zastosowanych w projekcie i przywołane w przedmiarze robót służą określeniu standardów jakościowych i technicznych.

Istnieje możliwość zamiany tych materiałów i urządzeń na równoważne po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

3.   SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba jednostek i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , warunkach umowy i specyfikacjach technicznych zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty przez niego do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy o parametrach zgodnych z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania i BHP oraz w gotowości do pracy. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego, który nie może być później zmieniony bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.

4.   TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie mają niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba wykorzystywanych środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminach określonych umową wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy do przewozu materiałów muszą spełniać

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt usuwał będzie wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą na polecenie Zamawiającego usunięte z terenu budowy.

6.

5.  WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  warunkami umowy,  za jakość zastosowanych materiałów i realizowanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez niewłaściwe wytyczenie i wyznaczenie robót przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt , jeśli wymagać tego będzie Zamawiający. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość.

Zamawiający jest upoważniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót jest takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót  oraz jakość wbudowywanych materiałów i musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań jakościowych ponosi Wykonawca.

Na  zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane , w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia w jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

Wyniki obmiaru są wpisywane do ksiąg obmiarów i zatwierdzane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd,  przeoczenie lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych  nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiającego.

7.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , realizowane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy robót,

- odbiór końcowy robót,

- odbiór ostateczny robót.

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji inwestycji ulegają zakryciu, który będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary wynikające z dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej robót oraz obmiaru robót.. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych lub podejmie decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbiór częściowy robót:

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru dokonuje Zamawiający wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót z zastosowaniem uproszczonej procedury odbioru.

W przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.

8.4. Odbiór końcowy zadania:

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót co do ich ilości, jakości i wartości. Ostateczne zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru z równoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. Odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczony od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz przyjęcia kompletności dokumentów do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcy, która dokonuje oceny jakości odbieranych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacja projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W toku czynności odbiorowych robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych przy stwierdzeniu niewykonania ustalonych robót komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej , komisja dokonuje potrąceń za różnicę wymagań.Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy.

Dokumenty odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami;

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót;

- Dziennik Budowy i książkę obmiaru;

- uwago i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania tych zaleceń;

- receptury robocze i ustalenia technologiczne;

8.

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów;

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu;

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą zamówienie (UE).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiór ostateczny robót:

Odbiór ostateczny robót polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy dokonywaniu odbioru końcowego.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej skalkulowana przez Wykonawcę ustalona jako jednostka dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji i w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny(tekst jednolity Dz.U. 55/1990)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej  (Dz.U. Nr 138/2001 poz.1555)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8/1995 poz. 28) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.62/2001 poz.627)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – O odpadach (Dz.U. 62/2001 poz. 628) z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku  - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10 poz. 48).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz.U. 17/2000 poz.219)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

9.

- Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71/2000 poz. 838)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 26 czerwiec 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r nr 108,poz. 953).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.u. nr 47, poz. 401)

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

10.

B -01.00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z rozbiórką oraz wyburzeniem elementów w ramach budowy: „ Wykonanie robót remontowych budynku strażnicy OSP w Bocheńcu”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  modernizowanego budynku:

-          demontaż instalacji syreny,

- demontaż pokrycia dachowego,

- demontaż krokwi,

- demontaż prowadnic bramy,

- demontaż stropu,

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały;

Nie dotyczy.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne' pkt 3.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy użyć wyłącznie narzędzi ręcznych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów składowania należą do Wykonawcy. Wybór środka transportu  zależy od warunków lokalnych.

5. Wykonanie robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Przed przystąpieniem do robót demontażowych trzeba przeprowadzić dokładne badania konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku i ustalić metodę rozbiórki. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów konstrukcyjnych budynku. Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi: stemplowanie, pomosty, daszki, środki ochrony osobistej.

Materiały nienadające się do odzysku należy odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

Pieniądze ze sprzedaży złomu uzyskanego z rozbiórek należą do Inwestora.

Teren oczyścić z resztek materiałów.

6. Kontrola jakości robót:

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów budowli oraz kompletności wykonania robót.

11

7. Obmiar robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7..

8.Odbiór robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. Podstawa płatności:

Ogólne wymagania dotyczące  podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena skalkulowana przez Wykonawcę będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa 1m2 lub 1mb obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu i opłatę za przyjęcie materiałów na wysypisko.

12.                   .

B-02.00

ZBROJENIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych ze zbrojeniem betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach budowy: „ Wykonanie robót remontowych budynku strażnicy OSP w Bocheńcu ”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia elementów monolitycznych wieńce, belki, płyty, trzpienie, schody.

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montażem zbrojenia,

- kontrolą jakości robót i materiałów.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”, wymaganiami normowymi i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. Stal:

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 stal A-III (BSt500S) i A-0 (S185); średnice jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów nie dopuszcza się jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego.

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki spawarki powinny być sprawdzane oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. Transport:

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

13

5. Wykonanie robót:

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia:

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasa i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.2. Czyszczenie prętów:

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal pokrytą łuszczącą rdzą i zabłoconą należy oczyścić szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczenie należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.Prostowanie prętów:

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.

5.4. Montaż zbrojenia:

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.

Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednia przed betonowaniem. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru, a odbiór wpisany do dziennika budowy.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej bez segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu.

Na długości zakładu pręty mogą być układane na styk.

Pręty ułożone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego.

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót:

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Sprawdzeniu podlegają:

- średnice użytych prętów,

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego – nie powinno przekraczać 3%,

- różnice w rozstawie strzemion – nie powinny przekraczać +- 2 cm,

- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm.,

- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej +- 5 cm,

- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,

- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania.

14.

7. Obmiar robót:

7.1.Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7..2.Jednostka obmiarowa:

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram lub 1 tona.

Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg, t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór końcowy:

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje:

-  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,

- łączenie prętów, w tym spawanie „na styk” lub „zakład”,

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą SST,

- wykonanie badań i pomiarów,

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy.

10.Przepisy związane:

10.1. NORMY

PN-ISO 6935-1:1998           Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

IDT-ISO 6935-1:1991          Pręty gładkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998     Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-1:1998           Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

PN-ISO 6935-2:1998           Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991          Pręty żebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998     Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999.      Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe

wymagania.

PN82/H-93215                       Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bl 4/91

poz.  27, 2. Bl 8/92 poz. 38. Zmiany: 1. Bl 4/84 poz. 7.

PN-B-06251                        Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023-06/A1:1996   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

10.2. Inne dokumenty:

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

15                   .

B-03.00

BETONOWANIE – beton konstrukcyjny i podkładowy

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem elementów konstrukcji żelbetowych  w ramach budowy: „ Wykonanie robót remontowych budynku strażnicy OSP w Bocheńcu ”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji żelbetowych  wieńcy, belek, płyt, trzpieni, schodów..

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”, wymaganiami normowymi i warunkami umownymi, a także podanymi poniżej:

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn betonowy – mieszanka cementu i wody.

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy wstanie suchym.

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W6) klasyfikujący beton pod względem

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem

jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy którym ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa.

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95% prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie Polskie Normy.

2.1. Składniki mieszanki betonowej:

2.1.1.Cement – wymagania i badania:

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone boki przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do

16.

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody opadowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywane osobno w sposób umożliwiający go łatwe rozróżnienie.

2.1.2 Kruszywo:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. Nie dopuszcza się w nim grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B- 06714.12,

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B- 06714.12,

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej pełnych badań wg normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa:

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich lub wiejskich, to woda ta nie wymaga badań.

2.3. Domieszki i dodatki do betonów:

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. W miarę potrzeb, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyśpieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonu należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów przez betony, w których zastosowano domieszkę.

2.4 Beton:

Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy C20/25 (B25), beton podkładowy C8/10 (B10) i C12/15(B15).

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250symbolem K-3.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, sprawnego technicznie, zgodnego z założoną technologią. Dozatory muszą mieć aktualne

17.

świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania, należy stosować wibratory z buławami  o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącego w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. oraz łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. Transport:

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1. Deskowania:

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu. Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania do środka transportu powinny zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa:

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw. gruszek. Podawanie i układanie mieszanki betonowej przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót:

Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie):

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

- w czasie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie przed nadmierną utratą wody.

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane:

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli,

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań,

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. W czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.

Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążlnych.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

18.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót:

Kontrola jakości robót wykonania robót  polega na sprawdzeniu:

- szalunków,

- zbrojenia,

- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,

- dokładność prac wykończeniowych,

- pielęgnacji betonu.

6.3. Deskowania:

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych.

6.4. Wymagane właściwości betonu:

Kontroli podlegają właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250.

6.5 Dokumentacja badań:

Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu, które powinno zawierać:

- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne ( np. beton odporny na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,

- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,

- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność),

-okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.

Dokumentacja kontroli betonu w sposób ścisły odzwierciedla jakość ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.

7. Obmiar robót:

7.1.Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7..2.Jednostka obmiarowa:

Jednostką obmiarową jest 1 m3 ( metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z objętości nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm3.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje:

-  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

-  wykonanie deskowania i rusztowań z pomostem,

-  oczyszczenie deskowania,

-  ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,

-  wykonanie przerw dylatacyjnych,

-  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów jak również osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,

-  rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,

-  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10.Przepisy związane:

10.1. NORMY

PN-B-0110                Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-EN 197-1               Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego

użytku.

PN-EN 934-2               Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu, definicje i

wymagania.

PN-EN 480-1               Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i

zaprawa wzorcowa do badań.

PN-EN 480-2               Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu

wiązania.

PN-EN 480-4               Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5             Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorcji

kapilarnej.

PN-EN 480-6           Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w

poczerwieni

PN-EN 480-8            Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12            Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy

i zaprawa wzorcowa do badań..

PN-B-06250              Beton zwykły.

PN-B-06251              Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262                Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-B-06712              Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250              Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

10.2. Inne dokumenty:

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,

- 306/91 – Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

19.

B-04.00

ELEMENTY    PREFABRYKOWANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z montażem prefabrykatów żelbetowych  w ramach budowy: „ Wykonanie robót remontowych budynku strażnicy OSP w Bocheńcu ”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do montażu płyt kanałowych stropowych.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych – płyt kanałowych.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”, wymaganiami normowymi i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.Materiały:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane.

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).

  - Płyty kanałowe:

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest wytwórni. Wymiary płyt 120x695 cm i 90x695 cm.

Wymagania:  wady i uszkodzenia:

- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego zagęszczenia betonu,

- szczerby i uszkodzenia krawędzi naroży:

-wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15 mm i głębokości lub wypukłości do 5 mm na górnej i dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1 szt. na 1 mb płyty,

- wyszczerbienie krawędzi długości do 200 mm i głębokości do 5 mm nie więcej jak 1 szt. na jednej krawędzi płyty,

- zwichrowanie

– zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą przekraczać 5 mm, a w środku powierzchni 10 mm,

- rysy i pęknięcia

– powstałe na skutek skurczu betonu o dł. do 20 mm w odstępach niemniejszych niż 1,0 m; pęknięcia

są nie dopuszczalne.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Roboty będą wykonane  mechanicznie. Rodzaj żurawia samochodowego dobrany do potrzeb montażu.

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca montażu zabezpieczone i oznakowane. Osoby obsługujące sprzęt powinny mieć odpowiednie uprawnienia.

4. Transport:

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

20.

4.1.Składowanie:

Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, żebrami w dół, nie wyżej niż w 10 warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna miękkiego o przekroju nie mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym długość ich powinna być większa od szerokości elementu co najmniej o 10 cm. Podkładki należy układać jedna nad drugą w pionie, w odległości nie większej jak 30 cm od czoła płyty.

4.2.Transport:

Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością w kierunku jazdy. Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź środka transportu.

5.Wykonanie robót:

Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Montaż płyt:

Płyty prefabrykowane stropowe montuje się na zaprawie cementowej M12 na przygotowanych podporach wieńcach. Przed montażem oczyścić i wyrównać krawędzie podpory. Minimalna szerokość podparcia –15 cm.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót:

Kontrola jakości robót wykonania montażu polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.

Sprawdzeniu podlegają:

-sprawdzenie kształtu i wymiaru,

-sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń,

-sprawdzenie ciężaru,

-sprawdzenie wytrzymałości na zginanie.

7. Obmiar robót:

7.1.Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7..2.Jednostka obmiarowa:

Jednostką obmiarową jest montowany element.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór końcowy:

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót montażowych.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

- zgodności zamontowanych płyt z dokumentacją projektową.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje cena jednostkowa za 1 element płyty, która obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania płyt.

10.Przepisy związane:

10.1. NORMY

PN-89/H-84023/06            Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002             Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-63/B-06251                 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 13369:2005           Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.

PN-B-10021:1980             Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

21.

B-05.00

ROBOTY  MUROWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem robót murowych  w ramach budowy: „ Wykonanie robót remontowych budynku strażnicy OSP w Bocheńcu ”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- ścian zewnętrznych i wewnętrznych nadbudowy,

- wymurowanie ścianek działowych,

- wymurowanie komina,

- uzupełnienia zamurowania w istniejących ściankach.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”, wymaganiami normowymi i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały:

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

  - Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego :

Bloczki z betonu komórkowego do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-80/B-06258 i aprobaty techniczne.

Odmiana: 600; wymiary: 59x24x24cm i 59x24x12 cm.

Gęstość w stanie suchym: 600 kg/m3.

Wytrzymałość średnia materiału w stanie suchym: 5 MPa, wilgotnym: 4MPa.

Współczynnik przenikania ciepła lambda: 0,13 W/m2K.

Współczynnik U przy grubości ściany 24 cm: U=0,595 W/m2K.

Bloczki chronić przed zawilgoceniem.

  - Bloczki betonowe:

Bloczki z betonowe do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-EN 771-3 i aprobaty techniczne.

Odmiana: M-6; wymiary: 38x25x12cm

Gęstość w stanie suchym: 2070 kg/m3.

Wytrzymałość na ściskanie: 15 MPa.

Nasiąkliwość wagowa do 10%.

Odporność na działanie mrozu po 20 cyklach bez uszkodzeń.

  - Cegła ceramiczna:

Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996 i aprobaty techniczne.

Klasa: 15; wymiary: 25x12x6,5 cm.

Współczynnik przewodności cieplnej: K 0,52 – 0,56 W/mK

Nasiąkliwość nie większa niż 24%.

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach bez uszkodzeń.

2.5.Gotowa zaprawa murarska:

Gotowa zaprawa murarska „ATLAS KB-15” stosowana do murowania ścian powinna spełniać

22.

wymagania normy PN-EN 998-2:2012 i aprobaty techniczne.

Wytrzymałość – kategorii M5.

Zużycie 8kg/1m2muru grub. 24 cm.

Optymalna grubość spoiny: 2-3 mm.

Gęstość nasypowa suchej mieszanki ok. 1,4 kg/dm3.

Gęstość objętościowa masy po wymieszaniu ok. 1,65 kg/dm3.

Gęstość w stanie suchym po związaniu ok. 1,5 kg/dm3.

Proporcje mieszanki: woda/sucha mieszanka: 021-024 l/1kg, 5,26-6,00 l/25kg.

Temperatura przygotowania zaprawy: +5stC do +30 stC.

Czas gotowości do pracy: 4 godz.

2.6 Zaprawy budowlane:

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne M7 i cementowe stosowana do murowania ścian powinna spełniać wymagania normy PN-EN 998-2:2004”Wymagania dotyczące zaprawy do murów cz. 3 Zaprawa murarska” i aprobaty techniczne.

Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągowa wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003”Kruszywa do zapraw”, który nie może zawierać domieszek organicznych i powinien mieć frakcje różnych rozmiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek średnioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich: cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 5stC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A:2005.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.

Do cięcia pustaków z betonu komórkowego należy używać ręcznych pilarek brzeszczotowych z napędem elektrycznym lub pił stołowych z tarczą diamentową.

4. Transport:

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1. Transport elementów murowych:

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnym środkiem transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzenia opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.

5. Wykonanie robót:

Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Ściany zewnętrzne: bloczki z betonu komórkowego grub. 24 cm.

Podmurowania w ściankach wewnętrznych: płytki z betonu komórkowego grub. 12 cm.

Ścianki wewnętrzne: płytki z betonu komórkowego grub. 12 cm.

Komin nad stropem: cegła ceramiczna pełna.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją, co do odsadzek, uskoków i otworów. Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu łączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębiane końcowe.

Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian.

23.

Mury z bloczków z betonu komórkowego:

Grubość ścian murowanych zgodnie z projektem, układane na zaprawie cienkospoinowej. Grubość spoiny 1-3 mm. Dokładność technologii produkcji zapewnia możliwość klejenia bloczków na spoinę o grub. 1 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm.     Mury z cegieł:

Elementy z cegieł zgodnie z projektem. Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a min. 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 15 mm, a min. 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.Badania w czasie wykonywania robót:

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normą PN-68/B010024 „Roboty murowe”, PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować konsystencję, w sposób podany przez producenta.

Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru:

Badania murów powinny być przeprowadzone w sposób podany w normach PN-68/10020, PN-68/10024 i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania materiałów,

- prawidłowości wykonania ścian i ścianek,

- wyglądu powierzchni ścian i ścianek.

7. Obmiar robót:

7.1.Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7..2.Jednostka obmiarowa

Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2)powierzchni, kominów metrach sześciennych (m3) objętości.

Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni ścian należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wg projektowanych wymiarów w świetle ościeży.

7.3. Wielkości obmiarowe:

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się zgodne  z dokumentacja projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszelkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.

24.

8.2. Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta:

Stwierdzeniu podlega:

-  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

- rodzaj zastosowanych materiałów,

- wygląd zewnętrzny powierzchni ścian, ścianek, naroży i obrzeży.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje:

-  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

-  wykonanie ścian, naroży, przewodów wentylacyjnych,

-  montaż i demontaż rusztowań i pomostów,

-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy.

10.Przepisy związane:

10.1.NORMY

PN-80/B-06259               Beton komórkowy.

PN-B-19301:2004           Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Elementy drobnowymiarowe.

PN-68/B-10020               Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1205:1996             Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12030:1996              Wyroby budowlane ceramiczne  i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i  transport.

PN-EN 998-2:2004          Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz.2.Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004           Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-B-03002:1999            Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu

powszechnego użytku.

PN-86/B-30020                Wapno.

.

10.2. Inne dokumenty:

-Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I „Budownictwo ogólne” Część 2,

Arkady, Warszawa, 1990.

25.

B-06.00

WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem więźby dachowej w ramach budowy: „ Wykonanie robót remontowych budynku strażnicy OSP w Bocheńcu ”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej więźby dachowej.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”, wymaganiami normowymi i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. Drewno:

Na wykonanie elementów więźby dachowej stosować drewno sosnowe lub świerkowe. Tarcica bez sęków. Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi włókien. Drewno konstrukcyjne musi być wykonane z części przyziemnych drzewa (odziemków), a nie szczytów. Powinno ono też przejść technologiczny proces suszenia. Nie może ono posiadać uszkodzeń mechanicznych – dopuszcza się jedynie drobne naturalne pęknięcia, które powstają w procesie suszenia. Na gotowych elementach nie mogą pozostać kawałki kory.

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338:2004.

Na rozpatrywaną wymianę więźby dachowej drewno powinno być klasy C-24, a wilgotność do 15%.

Krzywizna podłużna

- płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm  - dla grubości do 75 mm

- boków        10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość 6% szerokości.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.

Rysy falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

Nierówności płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.2. Tarcica:

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe :

- w długości      do + 50 mm lub -20 mm dla 20% ilości

- w szerokości  do + 3 mm lub – 1 mm

- w grubości     do + 1 mm lub do – 1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek,

c) odchyłki wymiarowe łat  nie powinny być większe:

dla łat o grubości do50 mm:    - w grubości     + 1 mm i – 1 mm dla 20% ilości

- w szerokości  + 2 mm i  - 1mm dla 20 % ilości

dla łat o grubości powyżej 50 mm:    - w grubości     + 2 mm i – 1 mm dla 20% ilości

- w szerokości  + 2 mm i  - 1mm dla 20 % ilości

26.

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż + 3mm i – 2 mm,

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż + 3mm i – 2 mm,

2.3.Łączniki:

Gwoździe – należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

Śruby –należy stosować: śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakrętki należy stosować: nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151

Podkładki pod śruby należy stosować: podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkręty do drewna należy stosować: z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4. Impregnaty do drewna:

Wszystkie elementy drewniane powinny być powlekane trzykrotnie preparatem np. „INTOX – S” o działaniu  przeciw grzybom i owadom oraz „FOBOS – M2” lub „AMARWIN” o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z użycia tych preparatów.

Dopuszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości zgodnie z decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989 r.

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji:

- Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii,

-  Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładach rozmieszczonych w taki sposób , aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm.

- łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, motki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadkowe, pędzle szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne takie jak: wiertarka, elektrowkrętaki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.

4. Transport:

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. Wykonanie robót:

Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Wykonując roboty należy przestrzegać , aby złącza ciesielskie przylegały do siebie całymi płaszczyznami, można je uznać za prawidłowe, jeżeli w żadnym miejscu nie da się wcisnąć zapałki,

łączniki stalowe przybijać w taki sposób, aby obciążenie nie powodowało wyciągania gwoździ.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót:

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

7. Obmiar robót:

7.1.Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

27.

7..2.Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa:

- dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej m3 zużytego drewna,

- łacenie połaci dachowych m2.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji technicznej i  zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Podstawą do odbioru wykonania robót jest faktyczne wykonanie prac i zgłoszenie do odbioru przez Wykonawcę. Podczas odbioru należy sprawdzić zgodność robót, rodzaj i klasę użytego drewna, prawidłowość wykonania złączy, sposób zabezpieczenia drewna.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Podstawa płatności odnosi się do pełnego zakresu wykonanych robót.

10.Przepisy związane:

10.1. NORMY

PN-EN 338:2004     Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.

PN-EN 518:2000    Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do

norm dotyczących stosowania wytrzymałościowego metodą wizualną.

PN-EN 519:2000     Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących.

PN-B-03150:2000    Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-C-04906:2000    Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 912:2000        Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach.

PN-EN 844-3:2002   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

PN-EN 844-1:2001    Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna

okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021           Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego.

PN-D-01001                 Tarcica podział , nazwy i określenia.

PN-D-01006                 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-01012                  Tarcica. Wady.

10.2.Inne dokumenty:

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I część II Warszawa Arkady 1990.

Aprobaty techniczne i certyfikaty producenta.

28.

B-07.00

POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWKĄ  OBRÓBKI  BLACHARSKIE ,

RYNNY  I   RURY SPUSTOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem pokrycia dachowego z blachodachówki, wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania w ramach robót: „Roboty remontowe strażnicy OSP w Bocheńcu”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

-           pokrycia dachowego z blachy dachówkowej,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej,

- wykonanie podbitek z blachy trapezowej panelowej, powlekanej.

- montażu rur spustowych i rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne” i obowiązującymi normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. Blacha dachówkowa:

Blacha dachówkowa tłoczona typu LUNA 350 z powłoką poliester mat strukturalny grub.35um w kolorze bordo. Ostateczny odcień koloru blachy do uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikiem.

- długość modułu: 350 mm

- wysokość przetłoczenia: 20 mm

- wysokość profilu: 40 mm

- szerokość użytkowa: 1100 mm

- grubość: 0,50 mm

- waga: 1m2 ok 5 kg.

2.2. Blacha panelowa:

Na podbitki blacha trapezowa TP-6 grub. 0,50 mm z powłoką poliester mat strukturalny grub. 35um, szerokości 1155 mm w kolorze pokrycia.

2.3. Blacha powlekana płaska:

Do wykonania  obróbek blacharskich  zastosować  blachę płaską, ocynkowaną, powlekaną powłoką poliestrową w kolorze pokrycia.

| Właściwości blach | Wymagania |
| --- | --- |
| Minimalna grubość [mm] | 0,5 |
| Minimalna waga [kg/m2] | 4,6 |
| Minimalna grubość powłoki poliestrowej w [um] | 35 |

29.

2.4. Łączniki:

Do wykonania obróbek blacharskich należy stosować łączniki według wymagań producenta.

2.5. Rynny i rury spustowe:

Rynny o średnicy 12,5 cm  i 10 cm i rury spustowe o średnicy 10 cm i 7,5 cm systemowe z blachy ocynkowanej, powlekanej grub. 0,50 mm jako gotowe elementy w kolorze pokrycia.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi, które powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości.

Zabrania się cięcia blach narzędziami kątowymi, powodującymi efekt termiczny. Użycie takich narzędzi doprowadza do uszkodzenia powłoki lakierowej blachy w miejscu cięcia, a w efekcie powoduje powstawanie korozji.

4. Transport:

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Środki transportu powinny zapewnić dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz kartach katalogowych produktu.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Jeżeli długość elementów jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

W razie zmoczenia blachy podczas transportu, przeładunku lub jej składowania, należy bezwzględnie wysuszyć wszystkie arkusze. Składowanie blachy zamoczonej może doprowadzić do uszkodzenia powłoki lub do powstania ognisk korozji.

W przypadku odbioru samochodowego przewoźnik winien blachę odpowiednio zabezpieczyć, aby nie uległa uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu.

Blachy ocynkowane powlekane zaleca się montować na dachu przed upływem 3 miesięcy od daty dostawy.

W przypadku składowania dłuższego niż 1miesiąc od daty dostawy blach ocynkowanych powlekanych, należy przełożyć każdy arkusz cienką przekładką, nie powodującą uszkodzeń mechanicznych, w przypadku blach powlekanych, które zabezpieczone są folią ochronną należy koniecznie tę folię zerwać, co umożliwi przewiew powietrza z dolnej i górnej strony arkusza, eliminując występowanie kondensacji pary wodnej między arkuszami.

Uwaga: dłuższe składowanie blachy z folią ochronną może doprowadzić do uszkodzenia powłoki lakieru.

Wszystkie cięcia blachy także powstałe podczas procesu produkcyjnego (końce arkuszy) oraz miejsce zarysowań muszą być zabezpieczone lakierem zaprawkowym podczas montażu blachy, a w szczególności końce arkuszy w części okapowej (przy rynnie). Nie zabezpieczenie tych miejsc może spowodować złuszczenie się powłoki lakieru i powstanie ognisk korozji.

5. Wykonanie robót:

Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki:

Przed przystąpieniem do mocowania arkuszy blachy na połaci dachowej należy pamiętać o sprawdzeniu geometrii dachu w przypadku, gdy połać tworzy prostokąt czy przekątne są równe. Arkusze powinny być lokalizowane pod kątem prostym do linii okapu , a wszystkie błędy połaci powinny być sprawdzone do krawędzi bocznych dachu oraz kalenicy, ponieważ miejsca te będą osłonięte obróbkami blacharskimi, które mogą spełniać rolę maskującą. Przed montażem blach dachówkowych należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe.  Pokrycie dachu z blachodachówki montować na łatach, zaczynając do dołu połaci. Do mocowania arkuszy służą wkręty wzbogacone o specjalne kapturki uszczelniające z tworzywa EPDM.  Aby przymocować arkusz blachy profilowej do konstrukcji nośnej, wkręty długie (35mm) umieszcza się w dole fali. Jeśli łączymy tylko krawędzie arkuszy, wkręty krótsze (20mm) muszą się znaleźć w górnej części fali. Arkusze blachodachówki montuje się na zakład, przykrywając rowki kapilarne uformowane w ich

krawędziach. Blachę należy układać kolumną od linii okapu do linii kalenicy. Po wstępnym zmontowaniu pierwszego rzędu blach układamy drugi rząd i sprawdzamy ułożenie ich względem

30.

siebie i okapu, jeżeli leżą równolegle przystępujemy do mocowania ich do łat za pomocą wkrętów z podkładką gumową. Zalecana ilość wkrętów od 6 do 9 szt na 1m2.

Przykręcając blachy do deskowania należy pamiętać o dociskaniu ich w linii spadku dachu by nie dopuścić do powstania szczelin na łączeniach wzdłużnych arkuszy i kontrolowaniu zachowania równoległości. Po wykonaniu tych czynności montujemy pozostałe arkusze. Łączenie arkuszy wzdłużnie ze sobą wykonujemy na górze fali. Montaż wkrętów odbywa się za pomocą klucza magnetycznego M-8. Pokrycie z blachy o profilu dachówkowym powinno być wentylowane, tak, aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy. Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu.

Nie należy stawać na arkuszach nieprzykręconych, można to zrobić dopiero po przykręceniu zaleconej ilości wkrętów. Przed wejściem na arkusze należy oczyścić obuwie z wiórków i pyłów, które mogłyby zarysować powierzchnie ochronne lakieru. Po pokryciu należy chodzić jedynie w obuwiu z podeszwą z miękkiej gumy.

Podczas montażu wszelkie opiłki i wióra należy usuwać z blach za pomocą szczotki o miękkim włosie, ma to zapobiec powstawaniu nalotu korozyjnego i uszkodzenia powierzchni blachy. Wszelkie miejsca cięć blach do koszy, kominów, okien dachowych i zarysowań podczas prac montażowych należy zamalować lakierem zaprawowym w tym miejsca oryginalnych cięć przez producenta.

5.2.  Podbitki:

Podbitki okapów i ścian szczytowych wykonać z blach trapezowych panelowych o niskim profilu. Zasady montażu jak przy pokryciu dachowym. Krawędzie wykończyć kątownikami z blachy powlekanej 4x4 cm.

5.3. Obróbki blacharskie:

Obróbki blacharskie należy zamontować po wykonaniu pokrycia i powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia wg PN-61/B-10245. Obróbki należy mocować w ilości zapewniającej utrzymanie płaszczyzny, spadków itp. .lecz nie rzadziej niż 1 m. Mocowanie trwałymi łącznikami zalecanymi przez producenta. Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż 15stC.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający  przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych:

Rury spustowe i rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być montowane po zakończeniu prac pokryciowych. Przekroje rynien i rur powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni i powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rury mocować do ścian nie rzadziej niż co 3m (zagęścić do 4szt na odcinek rury), rynny mocować w rozstawie nie większym niż 0,50m. Rynny układać ze spadkiem nie mniejszym niż 0,5%.

6.Kontrola jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Dostarczone na plac budowy materiały, należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczane materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1.Jednostką obmiarową jest:

- dla pokrycia dachowego – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu

- dla podbitej - 1 m2

- dla obróbek blacharskich – 1 m2

- dla rynien i rur – 1 mb

7.2.Wielkości obmiarowe:

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

31.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie.

Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

Odbiór polega na sprawdzeniu: podłoża, jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów, itp., sprawdzenie prawidłowości spadków.

Badania obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-61/10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynku”

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Podstawa płatności odnosi się do pełnego zakresu robót obejmującego:

- demontażu starego pokrycia,

- remontu komina,

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań

- obróbki dachu łącznie z obrobieniem komina, kalenic, koszy, narożników i wykonanie innych niezbędnych obróbek

- pokrycie dachu blachą dachówkową łącznie z przycięciem arkuszy i obróbek na żądany wymiar, umocowanie folii, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

- likwidacja stanowiska pracy.

Cena obróbek blacharskich rynien i rur spustowych obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- zakupienie i dostarczenie materiałów,

- przygotowanie podłoża pod zamontowanie nowych obróbek,

- montaż nowych obróbek,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy związane:

10.1.NORMY

PN-B-02361:1999        Pochylenie połaci dachowych.

PN-61/B-10245            Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 14782:2008      Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i

wewnętrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.

PN-B-94701:1999         Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych.

PN-EN 1462:2001          Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999            Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania

10.2.Inne dokumenty:

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” - część C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -Warszawa 2004r.

32.

B-08.00

ROBOTY   ELEWACYJNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  elewacyjnych w ramach budowy: „ Roboty remontowe strażnicy OSP w Bocheńcu”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elewacji:

- ocieplenie ścian płytami styropianowymi,

-      wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa,

-       tynk dekoracyjny na cokole,

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”.

Zaprawa klejąca – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu do podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu.

Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do wykonywania wyprawy na zaprawie zbrojonej.

Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się w środku zaprawy klejące,.

Wyprawa tynkarska – zaprawa  tynkarska   po    stwardnieniu    stanowiąca     zewnętrzną    warstwę

wykończeniową układu ocieplającego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Projekt montażowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obróbkami i wszystkimi elementami niezbędnymi do wykonania oraz uzyska akceptację Inspektora Nadzoru, celem zapewnienia prawidłowej organizacji robót pozwalającej na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminową realizację robót.

2. Materiały:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę w oryginalnym opakowaniu  z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. Materiały powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.

2.1.Płyty styropianowe:

Do wykonania warstwy izolacyjnej na ścianach należy zastosować płyty styropianowe EPS 70-040 grub. 10 cm na ścianach i grub. 3 cm ościeżach, styropian EPS 100-038 grub. 5 cm na cokole.

Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia płyt szorstka, krawędzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań.

Płyt styropianowych nie można stosować do dociepleń bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni.

.

33.

| Cecha | Klasa/Poziom | Tolerancja/Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| Grubość | T2 | +_ 1 mm |
| Długość | L2 | +_ 2 mm |
| Szerokość | W2 | +_ 2 mm |
| Prostokątność | S1 | +_ 5 mm/1000 mm |
| Płaskość | P3 | +_ 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS115 | >= 115 kPa |
| Naprężenie ściskające przy 10%odkształceniu względnym | CS(10)70 | >= 70 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | +_ 0,2 % |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | <=2 % |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | TR100 | >=100 kPa |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | lambdaD | <=0,036W/mK (w tep. 10stC) |
| Klasa reakcji na ogień | - | E |
| Poziom nasiąkliwości wodą przy częściowym 28-dniowym zanurzeniu | WL(T) | 0,5 kg/m3 |

2.2.Siatka w włókna szklanego:

Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać  PN-92/P-85010.

| Właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| Rodzaj splotu | Uniemożliwianie przesuwanie się oczek siatki |
| Impregnacja powierzchni | Polimerowa, zapewniająca odporność na działanie środowiska alkalicznego |
| Wymiary dostawcze | Szerokość -nie mniej niż 100 cm długość – nie mniej niż 50 m |
| Wymiary oczek | Nie mniej niż 3 mm |
| Gramatura | Nie mniej niż 145g/m2 |
| Strata prażenia w temperaturze 625stC | 10% - 25% masy |
| Siła zrywająca wzdłuż osnowy wątku dla próbek: a)przechowywanych w warunkach laboratoryjnych b)przechowywanych w wodzie destylowanej c)przechowywanych w roztworze wodnym NaOH d)przechowywanych w wodnym roztworze cementowym | Nie mniej niż 1500 N nie mniej niż 1200 N nie mniej niż 600 N nie mniej niż 600 N |
| Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy i wątku) dla próbek: a)przechowywanych w warunkach laboratoryjnych b)przechowywanych w wodzie destylowanej c)przechowywanych w roztworze wodnym NaoH d)przechowywanych w wodnym roztworze cementowym | Nie mniej niż 3,5% przy sile 1500 N Nie mniej niż 3,5% przy sile 1200 N Nie mniej niż 3,5% przy sile 600 N Nie mniej niż 3,5% przy sile 600 N |

34.

2.3. Łączniki mechaniczne:

Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki mechaniczne, z trzpieniem z tworzywa sztucznego, długości wynikającej z grubości styropianu i podłoża, minimum 6 cm powinny być osadzone w ścianie w ilości 6 szt /1m2 powierzchni. Powinny odpowiadać wymaganiom świadectw i aprobat technicznych.

2.4. Grunt:

Wodorozcieńczalny płyn w postaci gotowej do użycia.

| Właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| Wygląd | Jednorodna, gęsta ciecz o barwie wg katalogu producenta |
| Gęstość [g/cm3] | 1.15+_7% |
| Zawartość suchej substancji [%] | 34+_ 7% |
| Strata prażenia [%] -w temperaturze 4500C -w temperaturze 9000C | 77,00 +_ 6% 86,5 +_ 6% |

2.5. Listwy narożne wykończeniowe:

Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku, a także do wzmocnienia krawędzi otworów okiennych i drzwiowych. Wykonane są ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenicznej. W przypadku galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubość powłoki cynku 20mm ( >_275g/m2). Dopuszcza się zastosowanie listew z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju 25x25 mm.

2.6. Listwa cokołowa:

Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy izolacyjnej. Listwa cokołowa może być wykonana z blachy aluminiowej grub. 1 mm lub z wysokoudarowego PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi być dostosowana do grubości warstwy styropianu. Listwy montuje się do ściany przy pomocy kołków rozporowych.

2.7. Zaprawa klejąca:

Do przyklejenia styropianu i siatki należy stosować zaprawy klejące dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia.

| Właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| wygląd | Sucha jednorodna mieszanka bez zbryleń |
| konsystencja | [cm] 10 +_ 1 |
| Plastyczność [cm] | 15+_ 2 |
| Odporność na spływanie z powierzchni poziomych | Brak spływania |
| Odporność na powstawanie rys skurczowych w warstwie grubości 8 mm | Brak rys |
| Przyczepność [MPa] do podłoża mineralnego - w stanie powietrznosuchym -po 24h zanurzenia w wodzie -po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych Przyczepność do styropianu; - w stanie powietrznosuchym -po 24h zanurzenia w wodzie -po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych Zdolność przeprężania rys [mm] | >_ 0,30 >_ 0,30 >_ 0,30 >_ 0,10 >_ 0,10 >_ 0,10 +_ 5 |
| Maksymalna grubość klejonej warstwy [mm] | <_ 10 |
| Minimalna grubość warstwy zbrojonej | Całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej |

35.

2.8. Podkład tynkarski:

Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia przyczepność tynku do warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany. Podstawowy skład to wodna dyspersja żywicy organicznej z dodatkiem mineralnym (bardzo dobrym kruszywem kwarcowym). Środka tego nie wolno stosować w postaci rozcieńczonej.

2.9.Wyprawa tynkarska – tynk akrylowy z gotowej suchej mieszanki ATLAS CERMI N(R) gr. 1,5 mm w palecie barw grupy II w kolorze beżowym. Ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem lub innego systemu o parametrach technicznych nie gorszych niż projektowanych.

Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa z tynku akrylowego średnioziarnistego grub. 1,50 mm faktura typu „baranek” wg kolorze beżowym. Ostateczny kolor do uzgodnienia  z Zamawiającym i Użytkownikiemgrupa kolorów II. Tynk na cokole mozaikowy żywiczny typu „kamyczek” ziarno 1,2 mm np. ATLAS DEKO M w kolorze brązowo-bezowym. Wykonawca jest zobowiązany na 10 dni przed rozpoczęciem robót do wykonania próbek wypraw elewacyjnych o wym. 40x40 cm na materiale ocieplonym, który zostanie wybrany do wykonania dociepleń.

Wyprawa tynkarska powinna być dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw, powinien być podany czas przydatności do użycia.

| Właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| Wygląd zewnętrzny | Jednorodna masa po zmieszaniu |
| Zawartość suchej substancji dla mas tynkarskich | Różnica nie większa niż +_ 5% od wartości podawanej przez producenta |
| Straty prażeniowe | Różnica nie większa niż +_ 10% od wartości podawanej przez producenta |
| Konsystencja [mm] | Ciekła jednorodna masa |
| Odporność na rysy [mm] | Brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii nakładania |
| Minimalna grubość warstwy wyprawy [mm] | 2 |
| Przyczepność [N/mm2] | 0,2 |

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Przy wykonywaniu dociepleń stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie używane do wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych:

- szczotki z włosia , szczotki druciane i myjki ciśnieniowe do mycia i czyszczenia elewacji,

- kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej,

- pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej,

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarabiania zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej,

- nożyce do cięcia siatki, młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych

mas klejowych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m,

- nożyce do cięcia styropianu,

- rusztowania i elementy transportu pionowego.

Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewnić bezpieczne i prawidłowe pod względem technologicznym wykonanie robót.

4. Transport:

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Środki transportu  powinny zapewnić dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji i z instrukcją producenta materiałów.

36.

5. Wykonanie robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Wykonanie docieplenia powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w świadectwie ITB nr 530/94 dotyczącym metody lekko-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w świadectwie ITB nr 1005/94.

Prace dociepleniowe należy prowadzić w temperaturze otoczenia +5 do +25 st.C.

Kolejność robót związanych z ociepleniem ścian powinna być następująca:

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montażu rusztowań,

- przygotowanie powierzchni pod docieplenie czyszczenie i mycie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie,

- przygotowanie masy klejącej,

- przymocowanie płyt styropianowych (kołkowanie systemowe),

- wykonanie warstwy zbrojonej, montaż listew i narożników,

- wykonanie warstwy wyrównującej i warstwy gruntującej,

- nałożenie tynku cienkowarstwowego, faktura drobnoziarnista grub. 2 mm,

- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku.

Wykonanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych i przedmiarami robót.. Wszelkie odstępstwa winny posiadać pozytywne uzgodnienie.

Przy wykonywaniu  prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności należy stosować  wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów. Grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta. Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów. W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż + 5st.C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż + 8 st.C.  Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania. Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie i silny wiatr). Zagrożone płaszczyzny należy odpowiednio zabezpieczyć.

RUSZTOWANIA USTAWIĆ Z WYSTARCZAJĄCO DUŻYM ODSTĘPEM OD POWIERZCHNI ŚCIAN DLA ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ PRZESTRZENI ROBOCZEJ. USTAWIONE RUSZTOWANIE WYMAGA ODBIORU TECHNICZNEGO.

5.1.Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być stabilne, nośne , czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. słabo związanych z podłożem starych tynków i powłok malarskich, kurz, pył oleje szalunkowe itp.) Podłoże nie może  być wykonane lub zawierać materiał, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu do wykonania ociepleń spowoduje utrat,ę jego  funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi.

5.2. Przymocowanie płyt styropianowych:

Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego szer. nie mniejszego niż 3 cm i kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty o średnicy 8 – 12 cm. Grubość warstwy klejowej nie powinna przekraczać 1 cm. Powierzchnia sklejenia powinna wynosić nie mniej niż  40%. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy podłoże.  Płyty styropianowe muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały między nimi szczeliny większe niż 2 mm. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewniana pacą o dużej

powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Płyty izolacyjne należy przyklejać na mijankę od dołu do góry rozpoczynając klejenie od listwy startowej, z przesunięciem krawędzi poziomych minimum 15 cm. Każdorazowo należy używać pełnych płyt lub ich połówek zachowując ich przewiązanie  (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych.

37.

Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Nierówności oraz uskoki oraz całą powierzchnię należy zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Należy

zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacji. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawą klejową. Po upływie dwóch dni od przyklejenia płyt można rozpocząć kołkowanie. Należy zagęścić ilość dybli do 6szt/m2. Kołki należy umieszczać w  miejscach placków kleju. Głębokość mocowania kołków powinna być dostosowana do stanu podłoża lecz nie może wynosić mniej niż 6 cm. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane.

Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Izolacja ościeży nie może przekraczać ich szerokości, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm. Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeży. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach.

Obróbki blacharskie, profile wykończeniowe, parapety, gzymsy, powinny być montowane po wykonaniu izolacji cieplnej , a przed układaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi. Obróbki blacharskie powinny być wysunięte poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej na szerokość min. 4 cm.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej:

Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania termoizolacji można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę klejącą i wprowadza równomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przeciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Zaprawę klejową należy rozprowadzić pasami pionowymi o szerokości rolki siatki. Z włókna szklanego, czyli ok. 1 m. W warstwie tej należy zatopić siatkę układaną  pasami z zakładem min. 10 cm. Siatka powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Styk  wykonanego ościeża należy uszczelnić taśmą rozprężną. W narożnikach okien należy umieścić paski ukośne tkaniny zbrojącej o wym. Min. 25x35 cm.  Warstwa masy klejącej z zatopiona siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną, której grubość po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu.

5.4. Wykonanie wyprawy tynkarskiej:

Wykonanie wyprawy tynkarskiej powinno być wykonane nie wcześniej niż po upływie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej płyt. W systemie zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskiego. Na warstwę podkładu tynkarskiego należy nałożyć wyprawę elewacyjna.

Do wykonania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej użyć tynku akrylowego, na cokół mozaikowo żywicznego. W celu uniknięcia widocznych linii styku płaszczyzn kolejnych działek roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość robotników. Czas schnięcia zależy od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Wyprawę tynkarska należy chronić przed wpływami atmosferycznymi (nasłonecznienie, deszcz, wiatr, mróz)

6.Kontrola jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

W trakcie wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych i wyprawy elewacyjnej, należy kontrolować jakość robót sprawdzając zgodność ich wykonania z instrukcją ITB 334/96,oraz wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczególne systemy ociepleń.

UWAGA:  Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III, co należy zapisać w umowie o roboty ociepleniowe.

6.1. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wyprawy tynkarskiej:

Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplona powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością  barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzonych wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny  tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych, warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie lub dopuszczalnymi odchyłkami zawartymi w pkt. 6.2 – kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej.

38.

6.2. Kontrola wykonania ocieplenia:

W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych

robót – po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac,

koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez Zleceniodawcę.

Kontrola podłoża:

Sprawdzeniu i ocenie podlegają wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwości konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzonego wg zaleceń dostawcy BSO.

Kontrola dostarczonych na budowę składników:

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.

Po sprawdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej i ilościowej.

UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 [20]) producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności.

Kontrola międzyoperacyjna:

powinna obejmować prawidłowość:

- przyklejenia płyt termoizolacyjnych,

- osadzenia łączników mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania gruntowania,

- wykonania obróbek blacharskich,

- zamocowania profili

- wykonania wyprawy tynkarskiej

Kontrola przygotowana podłoża:

polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejenia płyt izolacyjnych:

polega na sprawdzeniu równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin.

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych:

polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności , w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie wykonanie prób wyrywania łączników.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej:

polega na sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej , wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży, naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania:

polega na sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.

Kontrola wykonania obróbek blacharskich:

polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej:

polega na sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy Wykonawcą oraz Inwestorem

39.

Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:. odchyłki powinny wynosić nie więcej niż 3 mm w ilości 3 szt na łacie o długości 2m przykładanej we wszystkich kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niż 2 mm na 1m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku, dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 10 mm, odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm.

Ocena wyglądu wizualnego polega na wizualnej ocenie  wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury, oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle

rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni) pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.

7. Obmiar robót:

7.1.Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7..2.Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m2).

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeśli ściana jest tynkowana do pewnej wysokości.

Powierzchnię pilastrów, gzymsów wlicza się do powierzchni tynków w rozwinięciu, jeżeli ich szerokość nie przekracza 30 cm.

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nietynkowanych, ciągnionych, obróbek kamieniarskich, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1m2 i powierzchni otworów do 1 m2, jeżeli ościeża ich są nie tynkowane.

7.3.Wielkości obmiarowe:

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych.. Odbiory powinny być dokonywane na każdej ścianie budynku. Po zakończeniu robót ociepleniowych należy dokonać odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ocieplenia, przygotowania podłoża, przymocowanie płyt  styropianowych do ścian i ościeży, ochrona narożników wypukłych, zamocowanie listwy cokołowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej, malowanie tynku i oczyszczenie stanowiska pracy.

Przyjęta w umowie cena wykonania robót powinna uwzględnić koszty wszelkich robót (w tym wyrównania podłoży) tak, aby końcowy efekt tych robót spełnił wymagania Zamawiającego.

10.Przepisy związane:

10.1.NORMY

PN-91/B-02020            Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

PN-79/B-06711            Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30005            Cement hutniczy.

PN-92/P-85010             Tkaniny szklane.

PN-91/6363-02             Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe.

PN-70/B-10100             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13163:2004  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie” - Wyroby z polistyrenu

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”

40.

PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,

Świadectwa,decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczające do stosowania

różne systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką”

10.2.Inne dokumenty:

Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące

Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkie” zaprawy i masy tynkarskie

Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” łączniki do mocowania płyt

styropianowych

ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat technicznych - „Złożone systemy izolacji cieplnej z

wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

ZUAT – 15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako

materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia

udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej, 2003r

ZUAT – 15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej

jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” -

Zalecenia udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut

Techniki Budowlanej, 2003r

ZUAT -15/V.01/1997 „Tworzywowe łączniki do mocowania termomodernizacji”-  Zalecenia

udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,

1997r

ZUT – 15/V.07/2003  „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płycie”-  Zalecenia

udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej, 2003r

ZUAT – 15/VIII.07/2003 „ Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia udzielania Aprobat

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r

ETAG 014 -               Wytyczne do Europejskich Aprobat technicznych - „Łączniki tworzywowe do

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz. WE C

212 z 6.09.2002.

PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,

Świadectwa,decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczające do stosowania różne

systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką” „Warunki

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, tom I „Budownictwo ogólne”,

część 4  , Wydawnictwo „Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990,

pkt. 24.3.8. Ośrodek Wdrożeń    Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa

„Promocja” Sp zo.o., Warszawa 2004

41.

B-09.00

STOLARKA  OKIENNA  I DRZWIOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  z montażem stolarki  z PCV w ramach budowy: „ Roboty remontowe  strażnicy OSP w Bocheńcu ”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostarczenie i wykonanie montażu okien PCV i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”, wymaganiami normowymi i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1.Okna z PCV:

Okna dwu- i trójdzielne,  rozwieralno-uchylne i rozwieralne, łatwozamykalne (podział zgodny z rys. w dokumentacji).

Profil PCV: Kształtowniki systemu z nieplastyfikowanego pięciokomorowego jednolitego w kolorze białym PCV o klasie grubości ścianek B. Kształtowniki powinny spełniać wymagania:

-minimalna grubości ścianek zewnętrznych kształtowników powinny wynosić 2,5 mm – w przypadku ścianek widocznych i 2,0 mm -w przypadku ścianek niewidocznych,

-wspólczynnik przenikania ciepła ościeży i skrzydeł 1,8 W/(m2K).

Dla całej stolarki okiennej do zamontowania przewidzieć możliwość rozszczelnienia.

Szyby: Okna szklone szkłem zespolonym  o współczynniku przenikania ciepła w odniesieniu do szyby środkowej  1,1W(m2K),

Listwy przyszybowe: Stosowane do mocowania i uszczelnienia szyb we wrębach okien od strony wewnętrznej, z uszczelkami z plastyfikowanego PCV, wytłaczanymi w jednej operacji z kształtownikami listew.

Uszczelki:. Do uszczelnienia osadzenia szybowe wrębach skrzydeł od strony zewnętrznej oraz do uszczelnienia przylg na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, siemieniem) powinny być stosowane uszczelki:

-elestomerów termoplastycznych, wytłaczane z jednej operacji z kształtownikami (z wyjątkiem kształtownika słupka ruchomego),

- z tworzyw termoplastycznych, fabrycznie wciągane w kanały kształtowników.

Okucia: W oknach i drzwiach z kształtowników z nieplastyfikowanego PCV należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych np. typu AUBI lub równoważnych.

Wymagana aprobata techniczna na poszczególne elementy okien.

2.2. Skrzydła drzwiowe:

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne należy montować na  ościeżnicach metalowych z blachy stalowej grub. 1,5 mm obustronnie ocynkowanej o szer. profilu 100 mm, lakierowanych proszkowo. Skrzydła do pomieszczeń szklone małą szybą,  z otworami nawiewowymi w pasie dolnym o łącznej pow. 220 cm2, wykończonymi tulejami, wytłaczane o minimalnym Rw=27 dB np. firmy PORTA. Ramiak z drewna klejonego, wypełniony pianką poliuretanową z uszczelką obwiedniową. Skrzydła drzwiowe wyposażone w klamki, szyldy i zamki patentowe. Kolor biały. Skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeży i być odporne na zwichrowanie.

Wymagana aprobata techniczna na poszczególne elementy drzwi.

42.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.

- Transport:

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Stolarkę przewozić dowolnymi  środkami transportu  w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Okucia nie zamontowane transportować i przechowywać w oddzielnych opakowaniach.

5. Wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie ościeży:

Przed obsadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność pomiarów ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzeniu jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.2.Obsadzenie stolarki:

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące obsadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży okien należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianka poliuretanowa. Ustawienie okien należy sprawdzić w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  2mm przy dł. do 1m, 3mm do 2m i 4mm powyżej 2m.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich:

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B-10086 dla stolarki, PN-72-10180 dla robót szklarskich,  innymi związanymi obowiązującymi Polskimi Normami oraz kartą technologiczną producenta okien i skrzydeł drzwiowych.

Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

Powłoki nie powinny mieć uszkodzeń, barwa powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnych zapachów i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robót:

7.1.Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7..2.Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa:

- okna, drzwi w metrach kwadratowych (m2)

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Wszystkie niezbędne do montażu elementy zamocowań stolarki powinny być wkalkulowane w cenę elementu.

43.

10.Przepisy związane:

10.1.NORMY

PN-B-10085:2001          Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/A2        Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)

PN-72/B-10180              Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050              Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000              Okucia budowlane. Podział.

PN-B-02151-3:1999         Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów

budowlanych. Wymagania.

PN-B-91000:1996          Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:1989      Budownictwo. Terminologia.

PN-90/B-92270               Montaż drzwi klasy C

PN-ENV 1628:2006(U)   Odporność na włamania – Wymagania i klasyfikacje

PN-ENV 1629:2006(U)     Odporność na włamania – Metoda badania dla określenia odporności na

obciążenia statyczne i dynamiczne.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Odporność na włamania – Metoda badania dla określenia odporności na

próby włamania ręcznego.

10.2.Inne dokumenty:

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady 1997.

Aprobaty techniczne i certyfikaty producenta.

44.

B-10.00

IZOLACJE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  izolacyjnych: „Roboty remontow strażnicy OSP w Bocheńcu”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie:

- izolacji termicznych.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne” i obowiązującymi normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. Izolacje termiczne:

- stropu nad parterem: styropian EPS 100-038 gr. 5,00cm,

- stropu nad poddaszem: wełna mineralna typu TOPROCK firmy ROCKWOOL gr. 15,0cm,

- dach: wełna mineralna typu TOPROCK firmy ROCKWOOL gr. 15,00cm,

- ścianki boczne lukarn: wełna mineralna typu TOPROCK firmy ROCKWOOL gr. 15,00cm,

2.2. Folia:

Zastosować folię paroszczelną  grub. 0,30 mm. Powierzchnia foli powinna być bez uszkodzeń.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją można użyć dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.

- Transport:

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów: powinny odbywać się tak, aby

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez

producentów.

Materiały do izolacji termicznych powinny być pakowane w sposób zapewniający nienaruszalność

struktury wełny, styropianu i innych.

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

- datę produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- znak budowlany.

45.

5. Wykonania robót:

5.1.Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie izolacji:

Izolacje wykonać ściśle wg technologii producenta.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe:

Folia przeciwwilgociowa PE pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.

Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii  powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową.

5.3. Izolacje termiczne i akustyczne:

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez

przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie

powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin  niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Płyty winny być przycięte na wymiar bez ubytków i uszczerbień. Następną warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić min. 3 cm. Materiały izolacyjne należy chronić przed zawilgoceniem. Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno suchym.

6.Kontrola jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Dostarczone na plac budowy materiały, należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczane materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomych i mocnych podkładach.

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1.Jednostka obmiarowa:

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej.

7.2.Wielkości obmiarowe:

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną

46.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje :

- dostarczenie materiałów

-  przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

- zagruntowanie podłoża,

-  wykonanie izolacji wraz z ochroną,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10.Przepisy związane:

10.1. NORMY

PN-69/B-10260                 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-231116:1997               Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny

mineralnej.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności

materiałów budowlanych.

PN-B-02851-1:1997          Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej

elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja.

PN-EN 13162:2002             Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005          Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-B-20132:2005              Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13163:2004            Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja

BN-84/6755-08                  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej.

Filce i płyty

PN-B-02862:1993           Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności

materiałów budowlanych

PN-B-04631:1982              Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.

PN-ISO-8301                  Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim

związanych w stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem

PN-EN 13162:2002           Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003        Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana

A1)

PN-EN 13165:2003        Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki

poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13165:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej

pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

(Zmiana A1)

PN-93/B-02862           Odporność ogniowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i  zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje:

Instrukcje montażu materiałów termoizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,2005.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

47.

B-11.00

PODŁOŻA  I   POSZDZKI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  izolacyjnych: „Roboty remontow strażnicy OSP w Bocheńcu”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie posadzek w projektowanych obiektach.

Zakres robót:

- wykonanie wylewek wyrównawczych z zaprawy cementowej M12.

- wykonanie warstw wyrównujących z zaprawy klejowej,

- wykonanie posadzek z płytek z GRES

- wykonanie okładzin schodów wewnętrznych z płytek GRES

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne” i obowiązującymi normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność dokumentacją techniczną, ze specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1.Piasek:

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności i

- nie powinien zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.Woda:

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3.Cement:

Do zaprawy cementowej i betonów należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004.

2.4.Kruszywo:

Do warstw wyrównawczych cementowych i betonowych posadzkowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

2.5.Zaprawy budowlane zwykłe:

Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobaty technicznej.

2.6.Podkład gruntujący:

Podkład jest gotową substancją do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników z żywic syntetycznych przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o zróżnicowanej chłonności.

Temperatura stosowania                od  +5stC do +30stC

Czas schnięcia                               2 do 4 godz. na podłożach o dużej chłonności

12 do 14 godz. na podłożach o słabej chłonności

Zużycie                                           100 do 200 g/m2 w zależności od chłonności podłoża

48.

2.7. Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna:

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek

ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką

zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5 stC ÷ +30 stC

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatności do użycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku)

Czas otwartego schnięcia >30 min

Możliwość fugowania po 24 h

Możliwość chodzenia po 3 dniach

Możliwość obciążenia po 7 dniach

Zużycie 1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 15x15:ok. 2,3-2,6kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m2 w zależności od ceramiki i sposobu układania)

2.8. Fugi

Cementowa, elastyczna nieprzepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej

obróbce o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5 stC ÷ +30 stC

Czas przydatności do użycia ok. 2h

Możliwość chodzenia po ok. 12 h

Możliwość obciążenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentacji pasująca do płytek

Zużycie ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2 – (przy płytkach 15x15 cm lub 15x20 i 3 mm szer. spoiny)

2.9. Płytki GRES:

Płytki ceramiczne antypoślizgowe typu GRES - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem

Warunki normowe określa norma PN-75/B-10121.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość: +/- 1,5 mm,

- grubość : +/- 0,5 mm,

- krzywizna: 1,0mm

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu powinna być

umieszczona nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”

Zastosowane płytki GRESOWE powinny być antypoślizgowe, na schodach przednózki z płytek ryflowanych.

3. Sprzęt:

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją można użyć dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi, zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki cementowej:

Stosowany sprzęt do układania mieszanki cementowej musi zapewnić równomierne rozłożenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni

i ustalonych spadków.

Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać wielopunktowej łaty

wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne:

- ciężar około 12 kg,

- wymiary 16,5 x 200 cm,

-  rączka prowadząca dł. do 300 cm

3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych

Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia płytek elektryczna, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania.

4.Transport:

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

49.

Środki transportu powinny zapewnić dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz kartach katalogowych produktu.

Składować w oryginalnych opakowaniach w temperaturze dodatniej.

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok. 1m2 płytek, na opakowaniu powinna być umieszczona nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu,znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do zastosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ....”

Transport pozostałych materiałów zgodnie z wymogami producentów.

5. Wykonanie robót:

5.1.Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej:

Wymagania podstawowe:

- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na

ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa,

- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń,

- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,

- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna

być niższa niż 5 stC,

- zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie,

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie

z ustalonym spadkiem,

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.3. Posadzki z płytek ceramicznych:

Posadzki z płytek ceramicznych (GRES) należy wykonywać zgodnie z projektem, określającym

konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych

i spoinowych. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi.

W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę

zgodną z zaleceniami producenta.

Płytki układa się na betonie i dobija młotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niż 5 mm na całej powierzchni

- prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie.

Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek.

Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek.

Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć

w czasie układania płytek. Po wykonaniu spoinowania i umyciu, posadzki z płytek GRES należy

zaimpregnować.

Na połączeniu posadzek z różnych materiałów stosować listwy maskujące.

6.Kontrola jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie

o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynności kontrolnych:

-  Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej

barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju.

-  Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.

50.

- Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,

-  Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego

odgłosu.

-  Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez

zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny

mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy

polami posadzki.

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację

kierunków spływu rozlanej wody.

-  Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej

długości nie powinno przekraczać 2 mm.

- Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np.

osadzenia wpustu, wykonania cokołu.

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane

w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna

z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za

wykonane prawidłowo.

7. Obmiar robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1.Jednostka obmiarowa:

Jednostką obmiarową jest m2 warstw posadzek . Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

7.2.Wielkości obmiarowe:

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz

sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą

szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje :

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

-  przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

-  zagruntowanie podłoża,

-  wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10.Przepisy związane:

10.1.NORMY

PN-ISO 6707-1:1994                Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne

PN - 63/B – 06251                    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN – 88/B – 06250                   Beton zwykły.

51.

PN - 62/B-10144                       Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004                  Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002                 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003                Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100                          Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-76/8841-21                          Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości

i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

PN-EN 12004:2002               Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001              Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i

znakowanie

PN-EN 87:1994                        Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,

właściwości i znakowanie

PN-70/B-10100                         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10121                        Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

10.2. Inne materiały:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 5

„Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Karty techniczne produktów

52.

B-12.00

TYNKI  I OKŁADZINY  WEWNĘTRZNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin ścian i sufitów w ramach budowy „Roboty remontow strażnicy OSP w Bocheńcu”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie:

- tynków ścian i sufitów,

- okładziny ścian

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w pkt. 1.4.

„Wymagania ogólne”

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z

dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia

powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych

składników (a także z innymi składnikami)  i wodą, twardniejąca po zastosowaniu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały:

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Tynki zwykłe cementowo-wapienne:

Spoiwa:

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 z

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem,

że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 stC,

zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno spełniające wymagania normy

PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z

wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie

gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a

w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

średnioziarnisty.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998:

- płytki ceramiczne -glazura - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem.

2.4 Podkład gruntujący:

Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych

przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności.

53.

Temperatura stosowania +5 stC ÷ +30 stC

Czas schnięcia 2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności 12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności

zużycie 100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża.

2.5. Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna:

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek

ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką

zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5 stC ÷ +30 stC

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatności do użycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku)

Czas otwartego schnięcia >30 min

Możliwość fugowania po 24 h

Możliwość chodzenia po 3 dniach

Możliwość obciążenia po 7 dniach

Zużycie 1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 15x15:ok. 2,3-2,6kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m2 w zależności od ceramiki i sposobu układania).

2.6 Fugi:

Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej

obróbce o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5 stC ÷ +30 stC

Czas przydatności do użycia ok. 2h

Możliwość chodzenia po ok. 12 h

Możliwość obciążenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentacji

Zużycie ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2 – (przy płytkach 15x15 cm lub 15x20 i 3 mm szer. spoiny)

3. Sprzęt:

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich: - szczotki do czyszczenia podłoża, kielnie,

szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace, pędzle mieszarki mechaniczne, mieszadła,

pojemniki na zaprawę, pojemniki na wodę, drabiny, rusztowania, agregat tynkarski,

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2 Transport materiałów do tynków:

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się odpowiednimi środkami transportu.

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno

suchogaszone workowane w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Gotowe wyprawy tynkarskie przechowuje się i transportuje w gotowych oryginalnych pojemnikach z

nazwą producenta.

4.3 Transport płytek ceramicznych:

Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu powinna być

umieszczona nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ...”

4.5. Transport pozostałych materiałów:

Zgodnie z wymogami producentów.

5. Wykonanie robót:

5.1. Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

54.

5.2. Przygotowanie podłoża:

Podłoża pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Do tynkowania ścian możemy przystąpić dopiero wtedy, gdy zakończone są już wszelkie roboty stanu

surowego, ułożone instalacje podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice

okienne i drzwiowe. Aby tynk dobrze się trzymał ściany, trzeba ją oczyścić z kurzu, brudu i słabo

związanych z nią kawałków zaprawy i odprysków muru. Skuć trzeba także wszelkiego rodzaju nacieki betonu powstałe podczas betonowania stropów czy nadproży i wyrównać większe ubytki. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć czystą wodą. Powierzchnie wyjątkowo gładkie, takie jak beton, trzeba pokryć środkiem zwiększającym ich szorstkość i przyczepność, te zaś o dużej chłonności, takie jak beton komórkowy, środkiem uszczelniającym.

5.3. Wykonanie tynków zwykłych:

Tynki można wykonać z zaprawy tynkarskiej wykonanej bezpośrednio na placu budowy lub z gotowych zapraw tynkarskich. W przypadku gotowych mieszanek, zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. Gdy zaprawę tynkarską wykonujemy na placu budowy, proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p.3.3.1.

Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy

normie PN-70/B10100.

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą normie PN-70/B10100.

5.4. Wykonanie okładzin ceramicznych:

Pod okładziny ceramiczne na nie otynkowane mury należy wykonać podkład tynkarski.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy

i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć podkład wykonany z zaprawy klejowej, grubość 2-3 mm.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5stC.

Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. Kontrola Jakości Robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Badania w czasie odbioru:

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- przyczepności tynków do podłoża,

- grubości tynków,

- wyglądu powierzchni tynków,

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,

- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robót:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowe:

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od0,5 m2.

Powierzchnię okładzin oblicza się w m2.

55.

8. Odbiór robót:

8.1. Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór podłoża i okładzin:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb

i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb

i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pleśni itp.

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena skalkulowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie roboty dotyczące okładzin ścian i sufitów

zgodnie z dokumentacją techniczną  i SST.

10. Przepisy związane:

10.1. NORMY

PN-70/B-10100           Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesów produkcji betonów.

PN-EN 459-1-2003      Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004     Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500            Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-90/B-14501            Zaprawy budowlane zwykłe

PN-EN 998-2:2004      Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku

PN-79/B/06711           Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 12004:2002     Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001      Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

PN-EN 87:1994           Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,

właściwości i znakowanie

PN-70/B-10121           Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

10.2. Inne materiały:

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 5 „Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r.

56.

B-13.00

OKŁADZINY  Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru obudów z płyt g-k  ścian i sufitów w ramach budowy „Roboty remontow strażnicy OSP w Bocheńcu”.

1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST:

Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy montażu:

- Okładzin z płyt g-k

1.4 Określenia podstawowe:

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami

podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia

określonego stopnia sztywności.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. Tarcica:

Do wykonania  rusztu drewnianego do montaży płyt g-k zastosować materiały o właściwościach zgodnych z danymi zawartymi w rozdziale B-06.00 – Wykonanie konstrukcji drewnianych – niniejszej Specyfikacji.

2.2. Wkręty:

Do mocowania rusztu powinny być stosowane:

wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, Ø 3,5 mm x 35 mm,

blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, Ø 3,5 mm x 35 mm,

Wkręty powinny odpowiadać normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące i być zabezpieczone przed korozją.

2.3. Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty g-k powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 – wymagania dla

płyt gipsowo-kartonowych.

Połączenia płyt wykończyć taśmą spoinową, antyrysową oraz gipsem szpachlowym o zwiększonej

przyczepności do podłoża. Narożniki wykończyć systemowymi narożnikami prefabrykowanymi z blachy aluminiowej.

Warunki techniczne  dla płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, ognioodpornych grub. 12,5 mm typDFH2 (GKFI) :

• najwyższe dla płyt g-k bezpieczeństwo stosowania w warunkach podwyższonych temperatur i pożaru

• zwiększona spójność rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur

• kontrolowana gęstość rdzenia gipsowego płyty

• przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%

• produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1)

• płyta w różowym kartonie oznaczona czerwonym opisem na krawędzi

57.

Powierzchnia płyt powinna być gładka, bez uszkodzeń narożników i krawędzi i powinny spełniać wymagania podane w PN-EN 520:2006 o wym. 1200x2000mm , 1200x2500mm  i 1200x2600 mm

Tolerancje wymiarowe płyt:

- grubość (szlifowane)          +/-  0,3 mm

- grubość (nieszlifowane)     +/-  0,8 mm

- szerokość                             +/-  5,0 mm

- długość                                 +/-  6,0 mm

- tolerancja prostolinijności brzegów -  1,5 mm/m

- tolerancja konta prostego                  < 5,0 mm/m

- wilgotność                                         < 12 %

- nasiąkliwość                                       <15%

-trwałość struktury przy opalaniu        > 20 min

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin  powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

- datę produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbę sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- znak budowlany.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie.

4.3. Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się  w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta

i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

5. Wykonanie robót:

5.1. Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót:

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5stC pod

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaż okładzin na rusztach drewnianych na sufitach:

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji:

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są impregnowane listwy drewniane.

Sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły

do elementów warstwy nośnej. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność

ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

58.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt:

- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do

kierunku naświetlania pomieszczenia)

- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o

odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą

warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden

rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu:

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego

współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające

musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe impregnowane i ognoochronne o grubości 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do rusztu blachowkrętami. Płyty można mocować o krawędzi w odległości około10 mm.

5.3.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych:

Grubość płyty w 12,5 mm

Kierunek mocowania – poprzeczny - dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi 500 mm

Kierunek mocowania – podłużny - dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi 420 mm

5.3 Szpachlowanie spoin:

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga

kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia

i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na

szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.

6. Kontrola Jakości Robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie

badań doraźnych.

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

59.

- wymiary (zgodnie z tolerancją),

- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań płyt  i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót:

7.1. Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2).

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

Odbiór podłoża – należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.

Podłoże powinno by równe i czyste. Dokonanie odbioru podłoża jak i okładzin płytami uznaje się za

zgodne z dokumentacją projektową i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie, pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 dały pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze:

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność z dokumentacją techniczną,

- rodzaj zastosowanych materiałów,

- przygotowanie podłoża,

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

- wichrowatość powierzchni

Dopuszczalne odchyłki powierzchni:

- odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie

większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej,

-  odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:

-  pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb  i ogółem nie więcej niż 3 m w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m,

-  poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż

2 mm

9. Podstawa płatności:

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża,

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu  za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,

- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin taśmą papierową,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidację stanowiska roboczego.

-

10. Przepisy związane

10.1.NORMY

PN-72/B-10122                   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405                        Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

PN-EN 13501-2:2007         Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862                   Odporność ogniowa

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów

60.

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości

PN-EN 1364-2:2001          Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U)          Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe

PN-EN ISO 7050:1999           Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym

PN-91/M-82054.19                 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,

odpornych

PN-EN 10142:2003                Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003               Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

PN-78/H-93461.26              Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego  przeznaczenia.

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych

PN-78/H-93461.27               Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych

PN-EN ISO 7050:1999        Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym

PN-B-32250                         Woda do celów budowlanych.

PN-79/B/06711                      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV – Kraków 1996 r.

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS

Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla każdego typu materiałów.

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

Instrukcja montażu sufitu akustycznego.

Montaż systemów suchej zabudowy. Instrukcja producenta.

61

B-14.00

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w ramach budowy:  „Roboty remontow strażnicy OSP w Bocheńcu”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich wewnętrznych;

- przygotowanie podłoża,

- naprawa podłoża,

- gruntowanie podłoza,

- malowanie farbami emulsyjnymi,

- malowanie farbami olejnymi

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę w oryginalnym opakowaniu  z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. Materiały powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.

2.1 Mleko wapienne:

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody o jednolitej masie bez grudek i zanieczyszczeń.

2.2. Rozcieńczalniki:

W zależności od rodzaju farby należy stosować :

- wodę do farb wapiennych,

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta wraz z zaleceniem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe:

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i  świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby  na bazie benzyny lakowej, żywic alkidowych, pigmenty, dodatki i wypełnienie, bez związków chromu i ołowiu zgodne z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4. Środki gruntujące:

Gruntowanie środkami wzmacniającymi podłoże np.; typu ATTAS UNI GRUNT lub równoważnymi.

62.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli  lub aparatów natryskowych.

4. Transport:

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Środki transportu  powinny zapewnić dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji i z instrukcją producenta materiałów.

5. Wykonanie robót:

Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa +8stC. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenie powinno być ogrzane do temperatury co najmniej +8stC. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżenia temperatury, jednak przez trzy dni nie może spaść poniżej +1stC. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Przy prowadzeniu prac w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym ułożeniu posadzek,

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 80%.

Roboty malarskie farbami, emaliami  lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniami farbami.

Prace malarskie prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów farb.

5.1. Przygotowanie podłoży:

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków np. zaprawą tynkarską CR 64. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą  j.w.

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy:PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2.Gruntowanie:

- Przy malowaniu farbami wapiennymi wymalowania można wykonać bez gruntowania powierzchni.

-Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz z rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

- Stare podłoża wzmocnić preparatami gruntującymi np. typu ATLAS UNI-GRUNT i CT 99.

5.3.Wykonanie powłok malarskich:

Powłoki wapienne – powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być:

-niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i szorowanie, a także emulgację,

-bez uszkodzeń, bez smug, prześwitów plam i śladów pędzla,

- powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni,

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrytego podłoża,

- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłok od podłoża, oraz widocznych łączeń i poprawek,

- powłoki nie powinny wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy,

- barwa  powłok powinna być jednolita bez smug i plam oraz być zgodna ze wzorcem producenta  i uzgodnieniami z Inwestorem i Użytkownikiem,

- powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

63.

Powłoki z farb rozpuszczalnikowych na spoiwach żywicznych oraz farb żywicznych rozcieńczanych wodą powinny być:

-  odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym,  na tarcie na sucho i szorowane,

- bez uszkodzeń, bez smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

- powinna być jednolita bez smug i plam oraz być zgodna ze wzorcem producenta i uzgodnieniami z Inwestorem i Użytkownikiem w zakresie barwy i połysku,

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrytego podłoża,

- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłok od podłoża, oraz widocznych łączeń i poprawek,

-powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Powierzchnia do malowania:

Kontrola stanu technicznego technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż 3s.

6.3. Roboty malarskie:

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

- dla pozostałych farb nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5stC przy wilgotności powietrza od 65%.

Badania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastyczności i twardości ,

- sprawdzenie przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdyby którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót:

7.1.Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7..2.Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża , przygotowaniem farb,ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

7.3.Wielkości obmiarowe

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą tynkarską CR 64 lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z

64.

wymaganiami w pkt. 5.1. jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania , należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.3. Odbiór robót malarskich

Odbiór robót malarskich polega na:

- Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegającego na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniacza, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp. w stopniu  kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

- Sprawdzeniu odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim kilkukrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzeniu odporności powłok na zarysowanie.

- Sprawdzeniu przyczepności powłok do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

- Sprawdzeniu odporności powłok na zmywanie wodą polegającym na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą , miękką  szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót  określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy związane:

10.1.NORMY

PN-M-47186-03:!975     Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 13966-1:2005      Określenie sprawności przenoszenia wyrobów lakierowych przez urządzenia

do rozpylania i natryskiwania. Część 1. Powierzchnie płaskie.

PN-EN 50348: 2004         Automatyczne urządzenia do elektrstatycznego natryskiwania niepalnych

ciekłych materiałów natryskowych.

PN-EN 1953:2001          Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych.

Wymagania bezpieczeństwa.

PN-EN 50348:2002        Automatyczne urządzenia do elektrostatycznego  natryskiwania

materiałów powłokowych. Wymagania bezpieczeństwa.

PN-EN 50144-2-7:2002    Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym.

Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowych.

PN-M-47185-02:1972    Agregaty malarskie. Parametry podstawowe.

PN-EN-13966-1:2003       Określenie efektywności przenoszenia płynnych materiałów powłokowych

urządzeniami do rozpylania i natryskiwania. Część 1: Powierzchnie płaskie.

PN-M-47185:1972          Agregaty malarskie. Wymagania ogólne i badania.

PN-C-81609:1998           Emalie poliwinylowe

PN-C-81531:1980            Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz

przyczepności międzywarstwowej.

PN-C-81530:1979           Wyroby lakierowe .Oznaczenie twardości powłok.

PN-C-81901:1997           Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81553:1986            Wyroby lakierowe. Ocena zniszczeń powłok.

PN-C-81515:1993           Wyroby lakierowe. Ocena grubości powłok.

PN-C-81545:1969           Wyroby lakierowe. Ocena grubości mokrych powłok.

PN-C-81903:1998           Farby poliwinylowe do gruntowania.

PN-C-81544;1968              Wyroby lakierowe. Badanie stopnia zanieczyszczeń pokryć poddanych

działaniu wpływów atmosferycznych.

PN-C-81400:1973           Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie i transport.

PN-C-81650:1965           Farby miniowe-olejne i ftalowe.

65.

PN-C-81601:1967           Lakiery olejne schnące na powietrzu.

PN-C-81651:1967            Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania

PN-EN ISO 28199-3:2009 Farby i lakiery. Ocena właściwości systemów powłokowych w odniesieniu

do procesu nakładania . Część 3 Wizualna ocena tworzenia zacieków,

pęcherzy, nakłuć igły i krycia.

PN-C-81607:1998           Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81609:2002            Emalie poliwinylowe

PN-C-81903:2002            Farby poliwinylowe

PN-C-81913:1998            Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002             Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków..

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

PN-62/C-81502                 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

10.2.Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Część B Roboty wykończeniowe zeszyt 4 „powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” wydanie ITB 2003

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom1, Część 4 Arkady 1990.

Instrukcje i karty techniczne producentów zastosowanych materiałów.

66

B-15.00

INSTALACJE    ELEKTRYCZNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w ramach budowy:  „Roboty remontow strażnicy OSP w Bocheńcu”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z osprzętem.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i remontowych . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z umową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji Zamawiającego.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wszystkie materiały do wykonania remontu instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Przewody instalacyjne  o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 750V z żyłami miedzianymi o przekroju 1,5 mm2 i 2,5 mm2, 5mm2 i ilości żył 3-4.

Łączniki  16A , 250V IP20 jednobiegunowe i dwubiegunowe  grupowe do mocowania w puszkach pod tynkiem, zgodne z normą PN-EN 60998-1;2001, PN-83/E 93152, PN-IEC 60669-1:2000.

Oprawy muszą  spełniać warunki określone w art. 13 Ustawy o badaniach i certyfikacji (DzU 1993.55.250) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (DzU2000.106.1126). Przewiduje się lampy świetlówkowe , natynkowe IP-44 2x36W montowane bezpośrednio do stropu  i  żarowe 60W natynkowe montowane bezpośrednio do ścian.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacja należy zastosować: komplet elektronarzędzi, środek transportowy i spawarkę.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Materiał przewozić dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robót:

5.1: Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.Trasowanie:

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie i innymi instalacjami i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest żeby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Przejścia przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami i wykonać je w przepustach rurowych.

67

5.3. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych:

Instalację oświetleniową wykonać przewodami miedzianymi YDYp 3x1,5mm2.Przewody układać na ścianach pod tynkiem. Wyłączniki oświetleniowe instalować na wys. 1,4 m. W instalacji oświetleniowej stosować pogłębne puszki pod wyłączniki wykorzystane do rozgałęzień. Stosować metalowe kołki rozporowe do zamocowania opraw w stropie. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą  złączy świecznikowych.

5.3. Montaż sprzętu i osprzętu  gniazd wtykowych:

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami miedzianymi YDYp 3x2,5mm2.Przewody układać na ścianach pod tynkiem. Gniazda montować na min. Wys. od podłogi 0,20 m. W instalacji gniazd stosować pogłębne puszki pod gniazda wykorzystane do rozgałęzień. Stosować metalowe kołki rozporowe do zamocowania opraw w stropie..

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola jakości wykonani instalacji polega na sprawdzeniu prawidłowości podłączenia instalacji .

7. Obmiar robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa wykonania instalacji – 1mb, montaż osprzętu – 1 kpl, 1 szt.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór robót:

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Płaci się za całość wykonanych robót.. Ilość robót  określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy związane:

10.1.NORMY

PN-IEC 60364-1:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres, przedmiot i. wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia..

PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.- Postanowienia ogólne- środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami.

PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

68.

PN-IEC 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-54:1999    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523:2001    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-6-613:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzenie- Sprawdzenie odbiorcze.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

10.2. Ustawy:

Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r

O badaniu i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r