OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku).

Pomiary w terenie.

2. Przedmiot remontu i przebudowy

Przedmiotem remontu są chodniki na Osiedlu w m. Małogoszcz, a przedmiotem przebudowy parking na Osiedlu w m. Małogoszcz o łącznej powierzchni 317,0 m2.

3. Stan istniejący

Chodniki szerokości 1,5 m z płyt betonowych 50 x 50 x 7 zniszczone z licznymi nierównościami podłużnymi i poprzecznymi. Parking dla samochodów osobowych szerokości 4,5 m wymaga przebudowy. Nawierzchnia zdeformowana wymaga wykonania normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych. Krawężniki i obrzeża wymagają wymiany z uwagi na liczne ubytki i nierówności.

4. Stan projektowany

Szerokość chodników 1,5 m, parkingu 4,5 m.

Spadek poprzeczny chodników i parkingu -2 %.

Technologia

- wykonanie chodników z kostki brukowej bet. gr. 6 cm kolorowych na podsypce 
z kruszywa 2/16 grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Chodniki obramowane obrzeżem betonowym 20 x 6 wibroprasowanym kolorowym na podsypce piaskowej grubości 5 cm,

- wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Spoiny wypełnione piaskiem. Podbudowa parkingu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm.

- regulacja wysokościowa włazu kanałowego na parkingu,

- oznakowanie pionowe parkingu, znak D-18.

Roboty związane z remontem chodników i przebudową parkingu będą wykonywane 
w istniejącym pasie drogowym bez naruszania własności osób trzecich.