SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.06.01.	PODBUDOWA  Z BETONU B 20

PODBUDOWA   POD NAWIERZCHNIE ULEPSZONE  Z BETONU CEMENTOWEGO   WG  PN-S-96014:1997

1.  Wstęp

1.1  przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową podbudowy betonowej pod nawierzchnię ulepszoną z betonu B20  związanych z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 786 Częstochowa - Kielce w m. Promnik

1.2  Zakres  stosowania  SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 i dotyczy :

-  wykonania podbudowy betonowej z dylatacją  warstwa grubości 22 cm  po zagęszczeniu pod nawierzchnię zatoki autobusowej - zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót.

1.3  Zakres  robót  objętych  SST

Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu podbudów z betonu B 20 i obejmują:

-  wytwarzanie  mieszanki betonowe

-  transport mieszanki betonowej,

-   przygotowanie podłoża,

-  ewentualne wykonanie warstwy odsączającej,

-  układanie betonu,

-  ewentualne zbrojenie płyt,

-  zagęszczenie mieszanki betonowej,

- wycięcie i wypełnienie szczelin

- pielęgnacja podbudowy

1.4  Określenia  podstawowe

Masa betonowa  -  jest mieszaniną kruszywa, cementu  i optymalnej ilości  wody. Inne określenia przyjęte w SST są zgodne z 	obowiązującymi normami oraz SST" wymagania ogólne"

1.5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2  Materiały

2.1  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST "warunki ogólne"

2.2  Kruszywo

Do podbudowy betonowej stosuje się następujące rodzaje kruszyw:

--  kruszywa naturalne w postaci żwirów i piasków oraz pospółek      zgodnych z normami  PN-B-11111 oraz PN-B-11113

-- kruszywo łamane granulowane zgodne z PN-B-11112

-- kruszywo z żużla wielkopiecowego zgodnego z PN-B-11115

2.3 cement portlandzki klasy 32,5 zgodny z PN-B-19701

2.4  woda zgodna z wymaganiami normy PN-B-32250:1988

3  Wymagania  dla  podbudowy

- wytrzymałość na ściskanie	- beton powinien odpowiadać klasie B- 20,

-  zawartość cementu  	- nie powinna przekraczać 250kg/ m3 ,

-  konsystencja	         - konsystencja betonu  powinna być co najmniej gęsto plastyczna,

-  nasiąkliwość 	           -  nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 7%,

- mrozoodporność             -  ubytek wytrzymałości po 25 cyklach nie powinna być  większy niż 20%

4.	Warunki  techniczne  wykonania  podbudowy.

-  grubość podbudowy	-  podbudowę wykonuje się w jednej warstwie grubości zgodnej  z Rozporządzeniem MK i GM z marca 1999r.,

-  podłoże  -  pod układaną warstwą podbudowy powinno być wyrównane                                                                                   	zgodnie z zaprojektowanym profilem i nawilżone przed   				układaniem masy   betonu. Zagęszczenie podłoża gruntowego powinno wynosić co  najmniej 100  % dla nawierzchni o ruchu KR-1 i KR-2  i 103 % dla ruchu KR-3 i większego,

-  wytworzenie masy betonowej   - należy wykonywać w betoniarkach o 			 przymusowym mieszaniu o pracy cyklicznej lub ciągłej,

-  układnie masy betonowej	-  powinno się odbywać za pomocą 				rozkładarek .Masa powinna być ułożona zgodnie wg zaprojektowanego profilu   	nawierzchni z zapasem na zagęszczenie,

-  zagęszczanie masy betonowej   -  należy wykonać w sposób mechaniczny i 		 powinno być zakończone przed rozpoczęciem wiązania,

-  pielęgnacja podbudowy	-  bezpośrednio po zagęszczeniu świeży beton 		należy 	zabezpieczyć przed wyparowaniem wody, przez pokrycie 			podbudowy  upłynnionym lepiszczem bitumicznym, emulsją 			asfaltową lub warstwą  piasku grub. 5 cm utrzymywaną przez 7 dni w stanie wilgotnym ,lub innymi  preparatami posiadającymi aprobatę techniczną   J B D i M w Warszawie.

-  układanie warstwy jezdnej	-  może nastąpić nie wcześniej niż po 7 dniach twardnienia podbudowy w temp. nie niższej niż  15 stopni C i osiągnięciu przez  beton przewidzianej wytrzymałości.

5.	Badania  i pomiary w czasie budowy.

-  zagęszczenie podłoża	   -  należy sprawdzać na każdej dziennej działce 	roboczej, przynajmniej w dwóch miejscach lub zgodnie z PN- S-02205-

-  uziarnienie kruszywa   -  wykonuje się 1 raz dziennie pobierając próbkę z  kosza zasypowego betoniarki

-  wytrzymałość na ściskanie	-   z  każdej dziennej działki roboczej należy pobrać 12cie	próbek

i poddać je   badaniu wytrzymałości  na ściskanie sześć próbek    po 7miu dniach

i następne sześć po 28 dniach. Beton powinien odpowiadać klasie B 20 zgodnie z  PN-B-06250

-  grubości warstwy	- badanie wykonuje się w miejscach badań wytrzymałościowych. Dopuszczalna odchyłka grubości podbudowy od zaprojektowanej nie powinna przekraczać (+,--) 1cm,

-  szerokości podbudowy   - badanie wykonuje się przez pomiar co najmniej w trzech miejscach  na dziennej działce roboczej. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać  - 5cm.,

-  równość w przekroju podłużnym	-  mierzona łatą 4,0 m  zgodnie z BN- 68/8931-04   powinna być taka, aby nierówności nie przekraczały 9-12 mm

-  równość w przekroju poprzecznym   -  mierzone łatą profilową 4,0 m, nierówności nie mogą  przekraczać 9-12mm.

6.Badania  odbiorcze  po  wykonaniu  podbudowy

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy obejmują sprawdzenie:

-- grubości podbudowy,

-- szerokości podbudowy,

-- rzędnych wysokościowych podbudowy,

-- równości podbudowy w profilu podłużnym,

-- równości w przekroju  poprzecznym,

-- wytrzymałości betonu w podbudowie,

-- spadków poprzecznych,

-- nasiąkliwości betonu w podbudowie,

-- mrozoodporności betonu w podbudowie,

-- rozmieszczenie i wypełnienie szczelin,

-- technicznych dokumentów budowy takich jak:

a) projekt techniczny,

b) dziennik budowy,

c) protokoły odbiorów częściowych i tym podobne dokumenty

-- grubości warstwy betonu, szerokości podbudowy oraz prawidłowości

profilu podłużnego i poprzecznego,

--	sprawdzenie technicznych dokumentów budowy,

7   Częstości  badań

Częstości badań powinny być zgodne z PN-S-96014

8    Warunki obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 m2 .

Obmiar powinien być wykonany w obecności Inspektora nadzoru i przez niego akceptowany.

9    Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub Komisja odbioru powołana przez Dyrektora Zamawiającego na wniosek Inspektora nadzoru lub z własnej inicjatywy.														`

Przepisy  związane

PN-S-11111            -- Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka

PN-S-11112           -- Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 	drogowych.                                                                                                                        PN-S-11113           -- Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek.

PN-S-11115          --Kruszywo sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni   drogowych

PN-B-32250:1988  -- Materiały budowlane. Woda do betonów.

PN-S-96025          -- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.  Wymagania.

PN-B-06250:1982 -- Beton zwykły