1.

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT  BUDOWLA

KOD CPV       -      45453000-7

BRANŻA:                 Roboty budowlane

OBIEKT:                  Zespół  Szkół Ogólnokształcących  w Małogoszczu.

ADRES:                      28-366 Małogoszcz

ul. 11-go Listopada 14 B

INWESTOR:             Zespół Szkół Ogólnokształcących

28-366 Małogoszcz

Ul. 11-go Listopada 14B

Opracował:                       Elżbieta Góral

Sprawdził:                        Józef  Wcisło

Upr. Bud. 179/KL/75

Ś.O.I.I.B. SWK/BO/1001/01

Maj, 2015 rok

2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B-00.00

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Małogoszczu.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych obejmujący w szczególności wymagania : właściwości materiałów , sposobu wykonania i oceny  prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

Ustalenia   zawarte w niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

1.4.Określenia podstawowe:

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książka obmiarów.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna, wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - książka opatrzona pieczęcią Zamawiającego z ponumerowanymi stronami, służy do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru – kompetentny, niezależny, organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości  wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.

Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty.

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z realizacją zadania.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienia w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwymi dla danego zadania.

3.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, szczegółowymi instrukcjami producentów, wytycznymi ITB, ogólnymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami i poleceniami Zamawiającego.

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji.

Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić z Zamawiającym przed przetargiem.

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnionymi prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy.

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie

w terminie określonym w umowie o wykonanie robót.

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne  związane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i instrukcjami  Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany użyć materiałów i wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję i przekaże ją Wykonawcy.

1.5.3.  Warunki zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy oraz wszystkie materiały i elementy wyposażenia użyte do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizację umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenie, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie terenu, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki i urządzenia niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączone w cenę ofertową za przedmiot umowy.

Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 roku wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlanej.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami  (wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót);

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;

4.

- przekroczeniem norm hałasu;

- możliwością powstania pożaru.

Dlatego w okresie realizacji, do czasu zakończenia robót Wykonawca  będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy , jak i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Opłaty i kary za przekroczenie norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska  w trakcie realizacji robót obciążają wykonawcę.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa i ochrona zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi wyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczane w cenę umowną.

Wykonawca będzie przestrzegał i stosował się do  przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie zaplecza budowy, w maszynach i pojazdach , wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez jego personel.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które są w sposób trwały szkodliwe dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe z odzysku lub pochodzące z recyklingu użyte do realizacji robót muszą mieć aprobatę techniczną wydana przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie potwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiałów na środowisko. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na-, nad- i podziemnych zgodnych z informacją wg planu lokalizacji dostarczonego przez Zamawiającego, oraz zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Ponadto wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi, urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu budowy, oraz uzyska niezbędne zezwolenia od właściwych władz na przewóz nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

2. MATERIAŁY

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót.

5.

Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym – ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami  wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:

- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.

Jeśli Wykonawca wbuduje materiały niespełniające wymagań jakościowych musi liczyć się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem oraz zachowały swoja jakość i właściwość. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i muszą one w każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną zużyte.

Po zakończeniu robót miejsce czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

UWAGA:

Nazwy własne materiałów i urządzeń zastosowanych w projekcie i przywołane w przedmiarze robót służą określeniu standardów jakościowych i technicznych.

Istnieje możliwość zamiany tych materiałów i urządzeń na równoważne po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

3.   SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba jednostek i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , warunkach umowy i specyfikacjach technicznych zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty przez niego do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy o parametrach zgodnych z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania i BHP oraz w gotowości do pracy. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego, który nie może być później zmieniony bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.

4.   TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie mają niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba wykorzystywanych środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminach określonych umową wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy do przewozu materiałów muszą spełniać

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt usuwał będzie wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą na polecenie Zamawiającego usunięte z terenu budowy.

6.

- WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  warunkami umowy,  za jakość zastosowanych materiałów i realizowanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez niewłaściwe wytyczenie i wyznaczenie robót przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt , jeśli wymagać tego będzie Zamawiający. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość.

Zamawiający jest upoważniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót jest takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót  oraz jakość wbudowywanych materiałów i musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań jakościowych ponosi Wykonawca.

Na  zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane , w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia w jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

7.

Wyniki obmiaru są wpisywane do ksiąg obmiarów i zatwierdzane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd,  przeoczenie lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych  nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiającego.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , realizowane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy robót,

- odbiór końcowy robót,

- odbiór ostateczny robót.

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji inwestycji ulegają zakryciu, który będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary wynikające z dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej robót oraz obmiaru robót.. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych lub podejmie decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbiór częściowy robót:

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru dokonuje Zamawiający wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót z zastosowaniem uproszczonej procedury odbioru.

W przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.

8.4. Odbiór końcowy zadania:

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót co do ich ilości, jakości i wartości. Ostateczne zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru z równoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. Odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczony od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz przyjęcia kompletności dokumentów do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcy, która dokonuje oceny jakości odbieranych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacja projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W toku czynności odbiorowych robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych przy stwierdzeniu niewykonania ustalonych robót komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej , komisja dokonuje potrąceń za różnicę wymagań.

Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy.

8.

Dokumenty odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami;

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót;

- Dziennik Budowy i książkę obmiaru;

- uwago i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania tych zaleceń;

- receptury robocze i ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów;

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu;

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą zamówienie (UE).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiór ostateczny robót:

Odbiór ostateczny robót polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy dokonywaniu odbioru końcowego.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej skalkulowana przez Wykonawcę ustalona jako jednostka dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji i w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny(tekst jednolity Dz.U. 55/1990)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej  (Dz.U. Nr 138/2001 poz.1555)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8/1995 poz. 28) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.62/2001 poz.627)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – O odpadach (Dz.U. 62/2001 poz. 628) z późniejszymi zmianami

9.

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku  - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10 poz. 48).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz.U. 17/2000 poz.219)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71/2000 poz. 838)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 26 czerwiec 2002r w sprawie dziennika budowy,montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r nr 108,poz. 953).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.u. nr 47, poz. 401)

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

10

B -01.00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z rozbiórką oraz wyburzeniem elementów w ramach budowy: „ Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych  w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Małogoszczu”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  modernizowanego budynku:

- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznych,

- demontaż urządzeń sanitarnych oraz pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych,

- demontaż opraw oświetleniowych i przewodów elektrycznych,

- rozebranie ścianek,

- skucie glazury na ścianach i terakoty na posadzkach.

- demontaż wykładzin pcv,

- zeskrobanie i zmycie powłok malarskich.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały;

Nie dotyczy.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne' pkt 3.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy użyć narzędzi ręcznych lub mechanicznych (przecinarki, wiertarki, szlifierki) zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów składowania należą do Wykonawcy. Wybór środka transportu  zależy od warunków lokalnych.

5. Wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Przed przystąpieniem do robót demontażowych trzeba przeprowadzić dokładne badania konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku i ustalić metodę rozbiórki. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów konstrukcyjnych budynku. Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi: stemplowanie, pomosty, daszki, środki ochrony osobistej.

Materiały nienadające się do odzysku należy odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

Pieniądze ze sprzedaży złomu uzyskanego z rozbiórek należą do Inwestora.

Teren oczyścić z resztek materiałów.

6. Kontrola jakości robót:

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów budowli oraz kompletności wykonania robót.

11                                                                                                                                                                           7. Obmiar robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7..

8.Odbiór robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. Podstawa płatności:

Ogólne wymagania dotyczące  podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena skalkulowana przez Wykonawcę będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa 1m2, 1 m3 lub 1mb obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu i opłatę za przyjęcie materiałów na wysypisko.

12.

B-02.00

STOLARKA  OKIENNA  I DRZWIOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wymianą stolarki okiennej drzwiowej oraz ścianek systemowych wc w ramach budowy: „ Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu ”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostarczenie i wykonanie montażu drzwi wewnętrznych i ścianek systemowych wc..

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”, wymaganiami normowymi i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1.Drzwi wewnętrzne – skrzydła drzwiowe należy montować na wymienionych ościeżnicach metalowych z blachy stalowej grub. 1,5 mm obustronnie ocynkowanej o szer. profilu 100mm, lakierowanych proszkowo. Skrzydła drzwiowe łazienkowe np. firmy PORTA płytowe, gładkie,fabrycznie wykończone, szkolone małą szybą  z otworami nawiewnymi w pasie dolnym o łącznej powierzchni 220 cm2, wykończonymi tulejami lub kratkami wentylacyjnymi. Ramiak z drewna klejonego wypełniony pianką poliuretanową z uszczelka obwiedniową. Skrzydła wyposażone w klamki, szyldy i zamki patentowe. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i  Użytkownikiem. Skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeży, być łatwozamykalne i odporne na zwichrowanie.

2.2.Ścianki systemowe w.c. – w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem montowane np. ALSANIT w systemie ERIDANI. Ścianki systemowe wc montować jako 3-kabinowe wys.2,00 m z włączonym prześwitem 0,15 m nad podłogą na konstrukcji aluminiowej 60x30 mm malowanej anodowo lub proszkowo. Wypełnienie z płyt wiórowych laminowanych grub. 18 mm odpornych na wilgotność i zniszczenie eksploatacyjne. Krawędzie płyt oprawione w profil aluminiowy na głębokość 20 mm malowany anodowo lub proszkowo z regulowanymi wspornikami montowanymi w gniazdach profili ościeżnicowych, wyposażone w zamkopochwyty lub klamki odporne na wandalizm, wsporniki z zawiasy z rdzeniem ze stali nierdzewnej. Drzwi jednoskrzydłowe,bezprzylgowe, po zamknięciu tworzą jedną płaszczyznę ze słupkami ściany czołowej. Rozetki do w.c. z oznaczeniem (białe -otwarte, czerwone-zajęte) ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu. W profilu słupka uszczelka PCV, która tłumi odgłosy oraz amortyzuje zamykanie drzwi.

2.3.Naświetla okienne  - z PCW stałe z szybą bezpieczną w kolorze białym.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi zgodnie z instrukcjami montażu producenta.

13.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Stolarkę przewozić dowolnymi  środkami transportu  w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Okucia nie zamontowane transportować i przechowywać w oddzielnych opakowaniach.

5. Wykonania robót

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie ościeży

Przed obsadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność pomiarów ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzeniu jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.3.Obsadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące obsadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeżnic  należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianka poliuretanowa. Ustawienie  drzwi i ścianek należy sprawdzić w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy dł. do 1 m, 3 mm do 2 m i 4 mm powyżej 2 m.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich

zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B-10086 dla stolarki, PN-72-10180 dla robót szklarskich,  innymi związanymi obowiązującymi Polskimi Normami oraz kartą technologiczną producenta ścianek  i przegród.

Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, ścianki i przegrody,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

Powłoki nie powinny mieć uszkodzeń, barwa powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnych zapachów i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robót:

7.1.Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7..2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa:

- drzwi, ścianki w metrach kwadratowych (m2)

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Wszystkie niezbędne do montażu elementy zamocowań stolarki powinny być wkalkulowane w cenę elementu.

14.

10.Przepisy związane:

NORMY

PN-B-10085:2001       Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/A2     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)

PN-72/B-10180            Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050            Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000            Okucia budowlane. Podział.

PN-B-02151-3:1999        Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów

budowlanych. Wymagania.

PN-B-91000:1996          Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:1989      Budownictwo. Terminologia.

PN-ENV 1628:2006(U)  Odporność na włamania – Wymagania i klasyfikacje

PN-ENV 1629:2006(U)    Odporność na włamania – Metoda badania dla określenia odporności na

obciążenia statyczne i dynamiczne.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Odporność na włamania – Metoda badania dla określenia odporności na

próby włamania ręcznego

Inne dokumenty

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady 1997.

Aprobaty techniczne i certyfikaty producenta.

15.

B-03.00

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w ramach budowy: „ Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych  w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich wewnętrznych;

- przygotowanie podłoża,

- malowanie farbami lateksowymi,

- malowanie farbami olejnymi

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę w oryginalnym opakowaniu  z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. Materiały powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.

2.1 Mleko wapienne:

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody o jednolitej masie bez grudek i zanieczyszczeń.

2.2. Rozcieńczalniki:

W zależności od rodzaju farby należy stosować :

- wodę do farb wapiennych,

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta wraz z zaleceniem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe:

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i  świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby  na bazie benzyny lakowej, żywic alkidowych, pigmenty, dodatki i wypełnienie, bez związków chromu i ołowiu zgodne z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4. Środki gruntujące:

Gruntowanie środkami wzmacniającymi podłoże np.; typu ATTAS UNI GRUNT lub równoważnymi.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli  lub aparatów natryskowych.

16.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Środki transportu  powinny zapewnić dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji i z instrukcją producenta materiałów.

5. Wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa +8stC. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenie powinno być ogrzane do temperatury co najmniej +8stC. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżenia temperatury, jednak przez trzy dni nie może spaść poniżej +1stC. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Przy prowadzeniu prac w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym ułożeniu posadzek,

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 80%.

Roboty malarskie farbami, emaliami  lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniami farbami.

Prace malarskie prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów farb.

5.1. Przygotowanie podłoży:

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków np. zaprawą tynkarską CR 64. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą  j.w.

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy:PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2.Gruntowanie:

- Przy malowaniu farbami wapiennymi wymalowania można wykonać bez gruntowania powierzchni.

-Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz z rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

- Stare podłoża wzmocnić preparatami gruntującymi np.: typu  „CERESIT CT 17”, Atlas  UNI-GRUNT.

5.3.Wykonanie powłok malarskich:

Powłoki wapienne – powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

Powłoki z farb lateksowych powinny być:

-niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i szorowanie, a także emulgację,

-bez uszkodzeń, bez smug, prześwitów plam i śladów pędzla,

- powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni,

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrytego podłoża,

- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłok od podłoża, oraz widocznych łączeń i poprawek,

- powłoki nie powinny wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy,

- barwa  powłok powinna być jednolita bez smug i plam oraz być zgodna ze wzorcem producenta  i uzgodnieniami z Inwestorem i Użytkownikiem,

- powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

17

Powłoki z farb rozpuszczalnikowych na spoiwach żywicznych oraz farb żywicznych rozcieńczanych wodą powinny być:

-  odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym,  na tarcie na sucho i szorowane,

- bez uszkodzeń, bez smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

- powinna być jednolita bez smug i plam oraz być zgodna ze wzorcem producenta i uzgodnieniami z Inwestorem  w zakresie barwy i połysku,

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrytego podłoża,

- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłok od podłoża, oraz widocznych łączeń i poprawek,

-powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Powierzchnia do malowania:

Kontrola stanu technicznego technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż 3s.

6.3. Roboty malarskie:

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

- dla pozostałych farb nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5stC przy wilgotności powietrza od 65%.

Badania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastyczności i twardości ,

- sprawdzenie przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdyby którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót:

7.1.Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7..2.Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża , przygotowaniem farb,ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

7.3.Wielkości obmiarowe

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą tynkarską CR 64 lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z

18

wymaganiami w pkt. 5.1. jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania , należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.3. Odbiór robót malarskich

Odbiór robót malarskich polega na:

- Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegającego na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniacza, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp. w stopniu  kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

- Sprawdzeniu odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim kilkukrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzeniu odporności powłok na zarysowanie.

- Sprawdzeniu przyczepności powłok do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

- Sprawdzeniu odporności powłok na zmywanie wodą polegającym na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą , miękką  szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót  określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy związane:

NORMY

PN-M-47186-03:!975     Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 13966-1:2005      Określenie sprawności przenoszenia wyrobów lakierowych przez urządzenia

do rozpylania i natryskiwania. Część 1. Powierzchnie płaskie.

PN-EN 50348: 2004         Automatyczne urządzenia do elektrstatycznego natryskiwania niepalnych

ciekłych materiałów natryskowych.

PN-EN 1953:2001          Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych.

Wymagania bezpieczeństwa.

PN-EN 50348:2002        Automatyczne urządzenia do elektrostatycznego  natryskiwania

materiałów powłokowych. Wymagania bezpieczeństwa.

PN-EN 50144-2-7:2002    Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym.

Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowych.

PN-M-47185-02:1972      Agregaty malarskie. Parametry podstawowe.

PN-EN-13966-1:2003       Określenie efektywności przenoszenia płynnych materiałów powłokowych

urządzeniami do rozpylania i natryskiwania. Część 1: Powierzchnie płaskie.

PN-M-47185:1972            Agregaty malarskie. Wymagania ogólne i badania.

PN-C-81609:1998          Emalie poliwinylowe

PN-C-81531:1980             Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz

przyczepności międzywarstwowej.

PN-C-81530:1979              Wyroby lakierowe .Oznaczenie twardości powłok.

PN-C-81901:1997           Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81553:1986           Wyroby lakierowe. Ocena zniszczeń powłok.

PN-C-81515:1993          Wyroby lakierowe. Ocena grubości powłok.

PN-C-81545:1969            Wyroby lakierowe. Ocena grubości mokrych powłok.

PN-C-81903:1998            Farby poliwinylowe do gruntowania.

PN-C-81544;1968             Wyroby lakierowe. Badanie stopnia zanieczyszczeń pokryć poddanych

działaniu wpływów atmosferycznych.

PN-C-81400:1973           Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie i transport.

PN-C-81650:1965              Farby miniowe-olejne i ftalowe.

PN-C-81601:1967              Lakiery olejne schnące na powietrzu.

PN-C-81651:1967               Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania

19

PN-EN ISO 28199-3:2009 Farby i lakiery. Ocena właściwości systemów powłokowych w odniesieniu

do procesu nakładania . Część 3 Wizualna ocena tworzenia zacieków, pęcherzy,

nakłuć igły i krycia.

PN-C-81607:1998           Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81609:2002            Emalie poliwinylowe

PN-C-81903:2002            Farby poliwinylowe

PN-EN ISO 4628-2:2004 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 2 Ocena

stopnia spęcherzenia.

PN-EN ISO 4628-3:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 3 Ocena

stopnia zardzewienia.

PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 5 Ocena

stopnia zatłuszczenia

PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 1

Wprowadzenie ogólne i system określania.

PN-EN ISO 2810:2005   Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 2808:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.

PN-B-10285:1962         Roboty malarskie w budownictwie wyrobami lakierowymi. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06169:1954         Roboty malarskie budowlane farbami olejnymi. Warunki  techniczne.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.

Część 3. Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich.  Część 1. Ogólne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich.  Część 8. Opracowanie dokumentacji

dotyczącej nowych prac i renowacji.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich.  Część 7. Wykonywanie i nadzór prac

malarskich

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich.  Część 3. Zasady projektowania.

PN-H-97053:1971                Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne

wytyczne.

PN-EN ISO 12944-5:2007 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich.  Część 5. Ochronne systemy      malarskie.

PN-EN ISO 16276-2:2008 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą   ochronnych

systemów malarskich.  Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji

(wytrzymałość na odrywanie) powłoki. Część 2: Badanie metodą siatki

nacięć metodą nacięcia w kształcie x.

PN-EN ISO 16276-1:2008 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą   ochronnych

systemów malarskich.  Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji

(wytrzymałość na odrywanie) powłoki. Część 1: Badanie metodą odrywania.

PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich.  Część 5. Ochronne systemy malarskie..

PN-EN ISO 19840:2009 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich. Pomiar i kryteria przyjęcia grubości

suchych powłok na chropowatych powierzchniach.

PN-H-04623                    Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami

nieniszczącymi.

PN-H-04651                    Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej

środowisk

PN-H-97053                    Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.

20.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Część B Roboty wykończeniowe zeszyt 4 „powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” wydanie ITB 2003

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom1, Część 4 Arkady 1990.

Instrukcje i karty techniczne producentów zastosowanych materiałów.

21

B-04.00

OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  układania glazury na ścianach w ramach budowy: „ Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Małogoszczu”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- okładzin ścian.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”.

Zaprawa klejąca – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia płytek do ścian.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę w oryginalnym opakowaniu  z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. Materiały powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.

2.1.Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Płytki ceramiczne glazura o wym. 20x25 cm, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem.

2.2. Listwy zakończeniowe

Listwa zakończeniowa montowana na  krawędziach z wysokoudarowego PCW mocowana na zaprawę klejową w kolorze płytek.

2.3.Podkład gruntujący

Podkład jest gotową substancją do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników z żywic syntetycznych przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o zróżnicowanej chłonności.

Temperatura stosowania                od  +5stC do +30stC

Czas schnięcia                               2 do 4 godz. na podłożach o dużej chłonności

12 do 14 godz. na podłożach o słabej chłonności

Zużycie                                           100 do 200 g/m2 w zależności od chłonności podłoża

2.4. Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką zdolnością akumulacji wody (wodoodporna) oraz odpornością na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania             od  +5stC do +30stC

Czas dojrzewania                         5 min

Czas przydatności do zużycia      3 do 4 h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku)

Czas otwartego schnięcia             > 30 min

Możliwość fugowania                   po 24 h

Możliwość chodzenia                    po 3 dniach                                                                                                                                        Możliwość obciążenia                    po 7 dniach

Zużycie                                           1,2 kg/m2 – na 1mm grubości warstwy

22

2.5. Fugi

Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej obróbce, o trwałym kolorze do spoin o szerokości 2-5 mm.

Temperatura stosowania                od  +5stC do +30stC

Czas przydatności do zużycia        ok. 2h

Możliwość chodzenia                     po  ok. 12 h

Możliwość obciążenia                    po ok. 48 h

Kolor                                               pasujący do płytek

Zużycie                                           ok. 0,5 do 0,7 kg/m2

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Przy wykonywaniu dociepleń stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie używane do wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych i okładzin ścian.

- szczotki z włosia , szczotki druciane do czyszczenia podłoża,

- kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej,

- pace zębate i pace gładkie do nakładania zaprawy klejowej,

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarabiania zaprawy klejowej,

- pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkarskich,

- łaty i poziomice długości 2 m,

- rusztowania i elementy transportu pionowego.

Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewnić bezpieczne i prawidłowe pod względem technologicznym wykonanie robót.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Środki transportu  powinny zapewnić dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji i z instrukcją producenta materiałów.

Płytki glazurowane w opakowaniach  można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Składować w oryginalnych opakowaniach w temperaturze dodatniej.

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok. 1m2 płytek, na opakowaniu powinna być umieszczona nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu,znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do zastosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ....”

Transport pozostałych materiałów zgodnie z wymogami producentów.

5. Wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1.Wykonanie okładzin ceramicznych

Pod okładziny ceramiczne na nie otynkowane mury należy wykonać podkład tynkarski.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć podkład wykonany z zaprawy klejowej grub. 2-3 mm.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5stC.

Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe niż 2mm/m,odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6.Kontrola jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Odbiór okładzin ścian prowadzić zgodnie z PN-69/B-10280.                                                                                                                                                          Ocena wyglądu wizualnego polega na wizualnej ocenie  wykończonej powierzchni. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy .

23

7. Obmiar robót:

7.1.Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7..2.Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarową okłdzin jest metr kwadratowy (m2).

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu.

Powierzchnię pilastrów, gzymsów wlicza się do powierzchni tynków w rozwinięciu, jeżeli ich szerokość nie przekracza 30 cm.

7.3.Wielkości obmiarowe

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty .Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonania okładzin ścian, przygotowania podłoża, przymocowanie płytek, zamocowanie listwy wykończeniowej, fugowanie i oczyszczenie stanowiska pracy.

Przyjęta w umowie cena wykonania robót powinna uwzględnić koszty wszelkich robót (w tym wyrównania podłoży) tak, aby końcowy efekt tych robót spełnił wymagania Zamawiającego.

10.Przepisy związane:

NORMY

PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja.

PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001   Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994          Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe.. Definicje, klasyfikacja,

właściwości i znakowanie.

PN-70/B-10121          Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania  Budowlanego, Warszawa 2005

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 5 „Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydanie ITB - 2004r

Karty techniczne produktów

24.

B-05.00

PODŁOŻA I POSADZKI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem posadzek z płytek GRES: „Roboty remontowe i modernizacyjne  w budynku Zespołu Szkół ogółnokształcących w Małogoszczu”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- wykonanie posadzek z płytek GRES

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne” i obowiązującymi normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1.Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych  można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.Podkład gruntujący

Podkład jest gotową substancją do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników z żywic syntetycznych przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o zróżnicowanej chłonności.

Temperatura stosowania             od  +5stC do +30stC

Czas schnięcia                                2 do 4 godz. na podłożach o dużej chłonności

12 do 14 godz. na podłożach o słabej chłonności

Zużycie                                           100 do 200 g/m2 w zależności od chłonności podłoża

2.3. Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką zdolnością akumulacji wody (wodoodporna) oraz odpornością na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania             od  +5stC do +30stC

Czas dojrzewania                         5 min

Czas przydatności do zużycia      3 do 4 h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku)

Czas otwartego schnięcia             > 30 min

Możliwość fugowania                   po 24 h

Możliwość chodzenia                    po 3 dniach

Możliwość obciążenia                    po 7 dniach

Zużycie                                           1,2 kg/m2 – na 1mm grubości warstwy

2.4. Fugi

Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej obróbce, o trwałym kolorze do spoin o szerokości 2-5 mm.

Temperatura stosowania                od  +5stC do +30stC

Czas przydatności do zużycia        ok. 2h

Możliwość chodzenia                     po  ok. 12 h

25

Możliwość obciążenia                    po ok. 48 h

Kolor                                               pasujący do płytek

Zużycie                                           ok. 0,5 do 0,7 kg/m2

2.5. Płytki GRES

płytki ceramiczne antypoślizgowe typu GRES – kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem.

Warunki normowe określa norma PN-75/B-10121.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

-długość i szerokość: +/- 1,5 mm,

-grubość; +/- 0,5 mm

-krzywizna: +/- 1,0 mm

Zastosowane płytki powinny być antypoślizgowe.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją można użyć dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów:

taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia płytek elektryczna, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Środki transportu powinny zapewnić dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz kartach katalogowych produktu.

Składować w oryginalnych opakowaniach w temperaturze dodatniej.

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok. 1m2 płytek, na opakowaniu powinna być umieszczona nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu,znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do zastosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ....”

Transport pozostałych materiałów zgodnie z wymogami producentów.

5. Wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Posadzki z płytek ceramicznych

Posadzki z płytek ceramicznych (GRES) należy wykonać zgodnie z projektem ,określającym konstrukcję podłogi na istniejących podkładach, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek z płytek należy przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych wraz  z próbami.

W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymać temperaturę zgodną z zaleceniami producenta.

Płytki układa się na kleju do poziomu posadzki. Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki:

-od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niż 5 mm na całej powierzchni,

-prostolinijność spoin max 2mm na 2 m łacie.

Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek.

Posadzkę należy właściwie wykończyć przy połączeniu ze ścianą. Powinna być czysta ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć w czasie układania płytek. Po wykonaniu spoinowania i umyciu, posadzki z płytek gres należy zaimpregnować.

Na połączeniu posadzek z różnymi materiałami stosować listwy maskujące.

6.Kontrola jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Dostarczone na plac budowy materiały, należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczane materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych

26                                                                                                                                                                                                                                                     dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki:

-sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną,

-sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym przez opukiwanie jej powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu.

-sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem i stanem faktycznym przez obserwację kierunków spływu rozlanej wody,

-sprawdzenie równości posadzki za pomocą łaty o długości 2m, odchylenie na jej długości nie powinno przekraczać 2mm,

-sprawdzenie metoda wizualną prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki np. osadzenie wpustów, połączenie z innymi posadzkami.

Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można ich uznać za wykonane prawidłowo.

7. Obmiar robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1.Jednostką obmiarową jest

-   dla  układanych posadzek – 1 m2

- dla układanych listew  – 1 mb

7.2.Wielkości obmiarowe

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzek i sprawdzenie prawidłowości spadków.

8.2.Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ( ocena wzrokowa),

-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,

-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena wykonania posadzek obejmuje:

- skucie starych posadzek,,

- zakupienie i dostarczenie materiałów,

- przygotowanie podłoża,

- warstwę wyrównawczą klejową,

- wykonanie posadzek,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy związane:

NORMY

PN-ISO 6707-1:1994   Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne.

PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 12004:2002       Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001      Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994             Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe.. Definicje, klasyfikacja,

właściwości i znakowanie.

PN-ISO-9000                 (seria 9000, 9001, 9002, 9003i 9004) Normy dotyczące systemów

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

27

Inne dokumenty

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” - część B: - Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: „Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych” wydane przez ITB -Warszawa 2004r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania  Budowlanego, Warszawa 2005

Karty techniczne produktów

28

B-06.00

WYKŁADZINY Z PCV

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem wykładzin z PCV: „Roboty remontowe i modernizacyjne  w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- wykonanie wykładzin z PCV typu TARKETT

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne” i obowiązującymi normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. Wykładzina PCV

Wymagania techniczne wykładziny posadzkowej pcv typu. np. TARKETT iQ Optima.

Do wykonania posadzek zastosować wykładzinę rulonową typu TARKETT iQ Optima, Do wykonania tych posadzek powinny być dobrane materiały ( wykładziny, kleje, masy wygładzające, gruntowniki itp. ) odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom państwowym ( norma PN-EN 649 ) lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykładzina podłogowa powinna posiadać właściwą Ocenę Higieniczną i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowę materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku klejów oraz preparatów wygładzających powinien być również podany sposób ich użycia.

Do przyklejania wykładzin podłogowych należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie

powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę.

Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające zapewniające należytą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu.

Do spawania arkuszy wykładzin podłogowych należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV ( zalecanego przez producenta wykładzin w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny).

Typ wykładziny Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu

Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR (wzmocnienie poliuretanowe)

Dane wykładziny:

Klasa użytkowa : ISO 10874 (EN 685)

Klasy:

Komercyjna 34

Przemysłowa 43

Typ wykładziny EN 651 (FDIS ISO 11638) Homogeniczna podłoga winylowa

Klasyfikacja UPEC U4 P3 E2/3 C2

Redukcja dźwięków EN ISO 717/2 –

29

Poprawa akustyki NF S31-074 - NF Upec.

Certyfikat (NF 189) 312-003.1

CHARAKTERYSTYKA

Grubość całkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm

Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 (EN 429) 2.00mm

Waga całkowita ISO 23997 (EN 430) 2800g/m2

Zabezpieczenie powierzchni - iQ PUR

Grupa ścieralności EN 660-2 Grupa T:≤2mm3

WŁAŚCIWOŚCI TECHNNICZNE

Wgniecenie resztkowe:  Średnia wartość zmierzona 0.02mm ISO 24343-1 (EN 433) ≤0.10mm

Reakcja na ogień : EN ISO 9239-1 ≥8kW/m2 EN 13501-1 Bfls1 EN ISO 11925-1 Nie dotyczy

Stabilność wymiarów: ISO 23999 (EN 434) ≤0.40% dla rolek

≤0.25% dla płytek

Oddziaływanie kółek krzeseł: ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzeń

Właściwości elektrostatyczne: EN 1815 <2kV

Odporność na światło: EN ISO 105-B02 ≥6

Odporność chemiczna: ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra

Odporność przeciw grzybom i bakteriom: IOS 846: Część C Dobra, nie sprzyja wzrostowi Clean room test (sterylne pomieszczenia) ASTM F51/00 Klasa A ISO 14644-1 ISO Klasa 4 Antypoślizgowość: DIN 51130 R9 EN 13893 ≥0.3

Przewodzenie cieplne:  EN 12667 0.01m2K/W

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją można użyć dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

Rodzaje sprzętu używanego do wykonywania wyżej wymienionych robót pozostawia się

do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w specyfikacji technicznej, powinien wykazać się możliwością korzystanie z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego oraz niezbędnego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną  przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Środki transportu powinny zapewnić dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz kartach katalogowych produktu.

Składować w oryginalnych opakowaniach w temperaturze dodatniej. Na opakowaniu powinna być umieszczona nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu,znak kontroli jakości oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do zastosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ....”

Transport pozostałych materiałów zgodnie z wymogami producentów.

5. Wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Posadzki z wykładzin rulonowych:

Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami producenta i ściśle ich przestrzegaj Stosuj jeśli to możliwe ten sam numer partii produkcyjnej dla całej powierzchni. Zaleca się również, aby produkt był instalowany w/g kolejności produkcji rolek. Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach wewnątrz budynku. Pozwól, aby produkt zaklimatyzował się przed położeniem. Używaj klejów zalecanych przez firmę Tarkett.  Zawsze stosuj się do instrukcji producenta kleju. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Tarkett, jeśli nie jesteś pewien którejkolwiek części przeprowadzenia instalacji.

Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać  żadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci.

30

Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne z aktualnymi standardami obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność podłoża powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testów zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy użyciu metody CCM.  Instalatorzy powinni upewnić się, że stosowane produkty nadają się do użytku i spełniają zalecenia wymienione przez producenta.

Warunki wymagane przy montażu

Ważne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C. Temperatura ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu. Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić 12°C. Zalecana względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%.

Upewnij się, że system ogrzewania podłogowego jest wyłączony na 48 godziny przed rozpoczęciem instalacji wykładziny podłogowej, a także, ze pozostanie on wyłączony przez co najmniej 48 godzin po ukończeniu instalacji. Podczas gdy system ogrzewania podłogowego jest wyłączony, należy zapewnić alternatywne źródło ogrzewania, jeśli jest to wymagane dla zapewnienia na obszarze instalacyjnym stałej temperatury wynoszącej 18-27°C. Stopniowo zwiększaj temperaturę przez kilka dni, ale tylko o kilka stopni dziennie, aż do osiągnięcia pożądanej temperatury pomieszczenia. Temperatura nigdy nie powinna przekroczyć temperatury ustalonej przez producenta wykładziny podłogowej wynoszącej tj. maksimum 27°C.

Kierunek układania rolek: Rolki należy ułożyć w przeciwnym kierunku. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Montaż wykładziny rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej.

Klejenie: Należy użyć  kleju w ilości 250g/m2 i nanieść go szpatułką A1. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatka.

Spawanie: Do frezowania i spawania należy przystąpić po min. 24 h od instalacji. Frezowanie powinno być na min 2/3 głębokości wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach na wskutek działania wysokiej na niecałkowicie związany klej. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jednolitą powierzchnię. Dokonać także wywinięcia wykładziny na cokół. Wysokość cokołu powinna wynosić 10 cm.

Uwagi po instalacji: Odczekaj 48 do 72 godzin, zanim dopuścisz do jakiegokolwiek ruchu pieszych po nawierzchni lub przenoszenia na nią mebli.

Pierwsze czyszczenie nowego obszaru:

Po instalacji zawsze zalecane jest  pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone podłogi: odkurz, zamieć, lub przetrzyj wilgotnym mopem powierzchnię, aby usunąć brud i kurz pozostały po budowie. Dla dużych powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w połączeniu ze szczotkami lub czerwonym padem dla bezpieczeństwa posadzek).

Zapobieganie zabrudzeniom:

Około 80% wszystkich zanieczyszczeń jest wprowadzane z zewnątrz. Dlatego też potrzebne jest wprowadzenie efektywnego systemu bariery przed brudem. Idealna bariera powinna                                                                                                                                           wynosić około 7-8 m na obszarach o natężonym ruchu oraz powinna być ona oparta o trzystopniową zasadę: Jedna wycieraczka szczotkowa do wycierania przed drzwiami Jedna mata „trawiasta” Jedna mata z włókien

6.Kontrola jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Dostarczone na plac budowy materiały, należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczane materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych                                                                                                                                                                                        dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki:

- naprawa starego podłoża pod posadzkowego,

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę rulonową,

31

- wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej rulonowej,

-sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną,

-sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym przez opukiwanie jej powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu.

-sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem i stanem faktycznym przez obserwację kierunków spływu rozlanej wody,

-sprawdzenie równości posadzki za pomocą łaty o długości 2m, odchylenie na jej długości nie powinno przekraczać 1 mm,

-sprawdzenie metoda wizualną prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki np. łączenia wykładziny, wywinięcia na ściany.

Odbiór posadzki z wykładziny podłogowej odbywa się przez sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa. Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów podłogowych : badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągnię tego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin -za pomocą szczelinomierza. Sprawdzenie równości podkładu odbywa się przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. Sprawdzanie odchyleń od płaszczyzny poziomej odbywa się za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1mm.

Arkusze wykładziny podłogowej rulonowej powinny być przyklejone do podkładu całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podkładem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy wykładziny. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. Spoiny miedzy arkuszami wykładziny podłogowej powinny tworzyć linię prosta; odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/1m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. Powierzchnia posadki w wykładziny powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki z wykładziny nie powinno być większe ni. 2 mm/1m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Wszystkie uszkodzenia powłok wyrobów powstałe w czasie transportu i montażu nie są dopuszczalne.

Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można ich uznać za wykonane prawidłowo.

7. Obmiar robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1.Jednostką obmiarową jest

-      dla  układanych nawierzchni – 1 m2

- dla układanych listew  – 1 mb

7.2.Wielkości obmiarowe

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzek i sprawdzenie prawidłowości spadków.

8.2.Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ( ocena wzrokowa),

-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,

-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych.

32

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena wykonania posadzek obejmuje:

- skucie starych posadzek,,

- zakupienie i dostarczenie materiałów,

- przygotowanie podłoża,

- warstwę wyrównawczą klejową,

- wykonanie posadzek,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy związane:

NORMY

PN-ISO 6707-1:1994   Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne.

PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-93/B-02862            Odporność ogniowa

PN-EN 13318              Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.

PN-EN 649:                   Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne  pokrycia

podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685:                 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005      Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i

elektrycznych właściwości użytkowych.

PN-76/B-04270          Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych -Tom I -Budownictwo ogólne:  Rozdział 25 -Podłogi i posadzki

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B -Roboty wykończeniowe", wydanie ITB -2003 r. 11.2

33.

B-06.00

REMONT  INSTALACJI  WOD-KAN

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z remontem instalacji wod-kan ”Roboty remontowe i modernizacyjne  w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu”

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę pionów i poziomów wod-kan oraz urządzeń  sanitarnych..

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i remontowych . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z umową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji Zamawiającego.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wszystkie materiały do wykonania remontu instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Instalacja kanalizacyjna - piony i poziomy z rur PCV, instalacja wodna z rur PP, wykonać jako całość instalacji z włączonymi przyborami i podłączoną do istniejących kanałów w piwnicy.

Przejścia przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych.

Wyposażenie łazienek zamontować jednorodne np. firmy Cersanit lub równoważne. Montaż urządzeń dostosować do korzystania przez dzieci w różnym wieku.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacja należy zastosować: urządzenia i narzędzia zgodnie do montowanych materiałów.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Materiał przewozić dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem wyposażenia przed przesuwaniem i zniszczeniem.

5. Wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Rurociągi prowadzić po ścianach. Przejścia przez stropy i ściany prowadzić w tulejach ochronnych. Przed próbą instalację należy wypełnić wodą. Przed oddaniem do eksploatacji należy przeprowadzić płukanie instalacji.

Całość instalacji wykonać z materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wykonanie robót powierzyć ekipie posiadającej doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju robót.

Roboty prowadzić z przestrzeganiem zasad BHP.

34

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola jakości wykonani instalacji polega na sprawdzeniu prawidłowości zainstalowanych urządzeń, zaworów oraz estetyki wykonania.

7. Obmiar robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa wykonania instalacji – 1mb, montaż przyborów – 1 kpl, 1 szt.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór robót

Polega na sprawdzeniu szczelności i prawidłowości połączeń wodno-kanalizacyjnych, sposobie prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, lokalizacji i zainstalowania przyborów sanitarnych, wielkości spodków, jakości zastosowanych materiałów, prawidłowości wykonania odpowietrzników.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Płaci się za całość wykonanych robót.. Ilość robót  określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy związane:

NORMY

PN-81/B-10700/00              Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02         Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych..

PN-81/B-10700/04         Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu..

PN-92/B-10735              Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/C-89200              Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

35

B-06.00

REMONT  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z remontem instalacji elektrycznej ”Roboty remontowe i modernizacyjne  w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu”

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z osprzętem.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i remontowych . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z umową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji Zamawiającego.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wszystkie materiały do wykonania remontu instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Przewody instalacyjne  o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 750V z żyłami miedzianymi o przekroju 1,5 mm2 i ilości żył 3.

Łączniki  16A , 250V IP20 jednobiegunowe, grupowe do mocowania w puszkach pod tynkiem, zgodne z normą PN-EN 60998-1;2001, PN-83/E 93152, PN-IEC 60669-1:2000.

Oprawy muszą  spełniać warunki określone w art. 13 Ustawy o badaniach i certyfikacji (DzU 1993.55.250) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (DzU2000.106.1126). Przewiduje się lampy żarowe nastropowe montowane bezpośrednio do sufitu.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacja należy zastosować: komplet elektronarzędzi, środek transportowy i spawarę.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Materiał przewozić dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami.

5. Wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Trasowanie trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie i innymi instalacjami i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest żeby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Przejścia przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami i wykonać je w przepustach rurowych.

36

Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych

Instalację oświetleniową wykonać przewodami miedzianymi YDYp 3x1,5mm2.Przewody układać na ścianach pod tynkiem. Wyłączniki oświetleniowe instalować na wys. 1,4 m. W instalacji oświetleniowej stosować pogłębne puszki pod wyłączniki wykorzystane do rozgałęzień. Stosować metalowe kołki rozporowe do zamocowania opraw w stropie. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą  złączy świecznikowych.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola jakości wykonani instalacji polega na sprawdzeniu prawidłowości podłączenia instalacji .

7. Obmiar robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa wykonania instalacji – 1mb, montaż osprzętu – 1 kpl, 1 szt.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Płaci się za całość wykonanych robót.. Ilość robót  określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy związane:

NORMY

PN-IEC 60364-1:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres, przedmiot i. wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia..

PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.- Postanowienia ogólne- środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami.

PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.

37

PN-IEC 60364-5-54:1999    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523:2001    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-6-613:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzenie- Sprawdzenie odbiorcze.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Ustawy

Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r

O badaniu i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r